封网撑杆（绝缘索桥） 技术规范书
1 范围
本规范规定了封网撑杆（绝缘索桥）的规格、用途、技术要求和检验要求等。
本规范适用于广西送变电建设有限责任公司所属各单位。
2遵循标准
    DL/T 875-2024《架空输电线路施工机具基本技术要求》
DL5009.2-2013《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》

GB 5725-2009《安全网》
3 规格型号要求
Φ48×9米封网撑杆（3米×3节），材质：复编环氧树脂绝缘材料。
4 用途

用于跨越封网撑杆。
5 技术要求 
5.1工艺及负荷要求：静荷载拉伸力不少于7.5kN。
★5.2外观检查：表面无破损、无锈蚀、变形，组装方便并牢固。

★5.3 每节撑杆应有清晰不易磨损标识，包括厂家、规格、组装方式。

5.4 检验要求
通过试验内容:对绝缘索桥杆,两端固定,绝缘管中间加荷进行7.5kN静荷载拉伸试验，试验结果:加荷到7.5kN时保持1分钟，卸载后,检查全部绝缘索桥杆变形复原无开裂损坏。
★6技术资料
     出厂检验合格报告等。
7 其他要求，按本规范书第2条“遵循标准”执行。
备注：1）标有 ★ 的项为必须满足的选项，其他项如有偏差请标注。

本技术规范书为专用条款，优先于合同适用条款。

3）划线部分可根据实际需求需要修改填写。
