球场围网更换及立柱横杆除锈翻新

技术规范书

1 总则

1.1 适用范围

本规范适用于各类球场（包括足球场、篮球场、网球场等）围网系统的更换工程，以及立柱与横杆的除锈与翻新作业。内容涵盖材料选用、施工工艺、质量验收、安全与环保等全流程技术要求。

1.2 引用标准

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB/T8923

- 《隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门》GB/T26941.2-2011

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011

2 材料技术要求

2.1 围网系统材料

- 网片：应采用380级热浸镀锌丝，镀锌层厚度不小于275g/m²，丝径允许偏差≤±0.05mm，网孔尺寸为50mm×50mm，抗拉强度不低于350MPa。

- 立柱与横杆：钢管外径为60.2mm（DN50），材质为Q235B钢。

- 辅材：扁条规格为25×3mm，长度按现场实际需求确定，材质为Q235B低碳钢。螺丝须为镀锌材质，其防腐性能应符合GB/T 3098.1标准要求。

2.2 除锈与涂层材料

- 除锈材料：包括钢丝刷、水砂纸等手工除锈工具。

- 涂层系统：

- 底漆：环氧富锌底漆，锌含量不低于80%，干膜厚度80μm，附着力≥5MPa，耐盐雾性能不低于1000小时；

- 面漆：高腐蚀区域选用氟碳面漆，一般区域可选用聚酯面漆，干膜厚度100μm，耐候性不低于8年，60°光泽度≥85；

- 稀释剂：须为配套专用产品，VOC含量≤200g/L，并符合环保相关规定。

3 施工准备

3.1 现场勘察与规划

- 勘察内容应包括：锈蚀等级（依据GB/T 8923标准评定A-D级）、围网变形状况、基础结构强度及周边环境条件；

- 施工分区应按“高腐蚀区＞锈蚀D级区＞普通区”确定优先级，采取分段施工方式，每段长度不超过100米，单段施工周期应控制在6小时以内。

3.2 设备与人员配置

- 主要设备：角磨机、喷涂设备、电动手枪钻等；

- 人员要求：高空作业人员须持有效操作证，涂装工应具备5年以上相关工作经验。现场须配备专职安全员与质量检查员，施工前应完成技术交底。

4 核心施工工艺

4.1 旧围网拆除

- 拆除顺序：应先拆卸网片连接件，再移除网片本体；

- 拆除要求：拆除物须分类堆放，可回收材料经除锈翻新后予以利用，废弃材料应集中处理。

4.2 立柱横杆除锈翻新

4.2.1 表面预处理

- 采用手工除锈方式，主要使用钢丝刷或砂纸对构件进行物理除锈。

4.2.2 涂层施工

- 环境条件：施工环境温度应介于5–35℃之间，相对湿度不超过85%，严禁在雨、雪或大风天气条件下作业；

- 喷涂工艺：底漆实干2小时后方可涂刷面漆，宜采用喷涂机施工。底漆干膜厚度80μm，面漆干膜厚度100μm，应分多道喷涂，道次间隔不低于5分钟；

- 特殊处理：焊缝及连接部位应采用热缩膜包裹保护，涂层固化时间不少于72小时（室温环境）。

4.3 新围网安装

- 网片固定：通过卡扣或螺栓将网片与横杆连接，须保证网片张力均匀、无松弛，平整度偏差不大于5mm/㎡；

- 验收要点：连接件紧固扭矩不低于20Nm，围网安装高度偏差控制在±10mm以内。

5 质量验收

- 外观要求：涂层应无流挂、针孔、气泡等缺陷，网片无破损或变形；

抽检比例：普通区域抽检30%，高腐蚀区域须100%检测，并出具涂层厚度与附着力检测报告；

竣工资料：应包括材料合格证、施工过程记录、检测报告及维护手册等相关文件。

6 安全与环保

6.1 安全措施

高空作业：必须佩戴五点式安全带，搭设合格脚手架，作业区域下方设置警戒区；

设备防护：喷漆操作人员须配备防毒面具，所有电气设备应可靠接地。

6.2 环保要求

污染防控：应控制喷漆作业范围，作业区域地面须做防护覆盖，防止涂料滴落对球场面层造成污染，稀释剂须妥善保管避免泄漏。

7 后期维护

日常检查：每三个月进行一次全面巡检，重点检查螺栓紧固状态及涂层完好情况；

修补工艺：涂层破损面积小于10cm²时，可采用砂纸打磨后局部补涂底漆和面漆；破损面积大于50cm²时应考虑局部更换构件。