汽轮机油技术规范书

一、总则

1、本规范书适用于汽轮机油的用途参数、性能等方面的要求。

2 规范性引用文件

符合汽轮机油国家标准

3、适用环境工作条件

环境温度-5℃－+80℃。

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：水轮机组的润滑。

2、产品主要参数

产品型号：L-TSA 46

产品包装：封闭口带取油孔铁桶包装，1桶100L

净含量：200L/170kg

ISO黏度等级：46

运动黏度（40℃）：45.2

闪点（开口）：210℃

倾点：-9℃

氧化安定性（D943）:＞5000h

- 供货范围

- 项目名称：2026年河池金城江供电局生产低值易耗品购置项目

| 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮机油 | 46号汽轮机油，封闭口带取油孔铁桶包装，1桶100L | 公斤 | 400 | - 供应商负责送货到广西河池市金城江区长老乡拉谐村拉南屯长老电站宿舍现场仓库。（距离金城江区长老街8公里，道路为屯级水泥路，路面较窄。） |