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用于工作人员在工作和摘除黄蜂窝时穿着的一种防护服，有连体和分体两种结构，具有防割，防穿刺等多种防护功能。
一、防蜂服规格及技术参数： 
  1、服装款式及结构特征
  a、服装款式：头罩、上下衣、胶靴连为一体，连体式；服装上内置三个微型风扇通风，采用移动电源供电，电线可拆，风扇可拆，方便清洗。
b、穿戴方式：前侧开拉链+全程魔术贴，内置PC安全头盔、防护眼罩、防护口罩。
c、服装由三层面料组成，外层为符合锦丝绸布，中间层为橡胶手套，内层为防滑帆布。具有密封、耐磨、轻便、高强力等特性、其防护性能是根据实际的需要而设计的。
d、最外层面料：采用高强度、高密度的锦丝绸布为基材，表面光滑，蜂虫难以站稳脚故而不容易扎针，人稍微抖动一下蜂容易被抖落；反面涂覆一层韧性好的胶，外层面料反面缝纫处PU热封，不易刺穿、不易老化，能防水。
e、里面衬里面料：阻燃、隔热，符合Q/321203CAA008—1999标准
f、面罩为成型高强度、细密编织的尼龙或聚酯纤维网纱制成，一体成型，间距合理，防蜜蜂穿刺，具有耐折、耐压、回弹性好等特点，能很好地保护穿着的面部。金属网的面罩具有透气性好，视网清晰，使服装穿着舒适，行动自如。
g、橡胶鞋和裤脚完美缝合成一体，鞋底柔软，适合在不同环境下行走，爬树也不会打滑。
h、有生产消防合格检验报告。
二、技术特性：
  a、主要性能：具有耐磨、防刺穿、防叮咬、防水、灵活等性能。
  b、面料性能：
*断裂强力：≥450N
   *撕破强力：≥32N
  *耐静水压：≥17kPa
  *防碱渗透性能：在80%H2SO4 、60%HNO3、30%HCL、6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透
     *阻燃性能：续燃时间小于等于2S，阻燃时间小于等于10S
     *损毁长度小于等于10CM，无溶滴。
防蜂服配套提供以下设备：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	PC安全头盔
	顶
	1
	

	2
	防护眼罩
	副
	1
	

	3
	防护口罩
	副
	1
	

	4
	防护手套
	副
	1
	

	5
	便携式充电宝
	个
	1
	容量6000毫安

	6
	散热风扇
	个
	3
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三、供货范围
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	规格尺寸

	防蜂服
	
	件
	1
	XL



	四、 验收
货物到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将整批货物运回厂家，重新供货。
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