云南电力试验研究院（集团）有限公司一种新型防松鼠啃咬的光缆修复材料的研究与开发采购技术规范书

- 一.项目概要

松鼠因磨牙习性（咬合力达72±10N）及好奇心，常啃咬光缆导致信号中断，山区故障修复成本高昂。传统物理防护（如铠装）增加光缆重量，不利山林运输维护。本规范旨在研发一种兼具物理阻隔与行为驱避双重功能的环保材料，要求涂覆后能有效抵御松鼠啮咬，同时可修复外表轻微破损的光缆，且具有轻量化及长期稳定性能。

- 二.项目范围

（一）研发一种新型防松鼠啃咬的光缆修复材料，该材料具有特殊的刺激气味，且在阳光下具有反光闪烁效果。

（二）通过现有成熟机器喷涂的方式将该新型防松鼠啃咬材料喷涂在需要修复的ADSS光缆上，并观察防松鼠咬的效果。

三.项目技术要求

环保型防松鼠啃咬材料的技术参数如下：

| 序号 | 项目 |  | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 无杂质均匀可挤压可定型的银色反光膏状体 |
| *2 | 气味 |  | 强烈辛辣苦气味 |
| 3 | 表干时间（25℃） |  | ≤30min |
| 4 | 实干时间（25℃） |  | ≤24h |
| 5 | 拉伸强度 |  | ≥3.0Mpa |
| 6 | 伸长率 |  | ≥200% |
| 7 | 邵氏硬度A |  | ≥40° |
| 8 | 阻燃性 |  | FV-0 |
| *9 | 空气箱老化（135℃，7d） | 拉伸（抗张）强度变化率% | ±10 |
|  |  | 断裂伸长率变化率% | ±20 |
| *10 | 人工气候老化试验（1008h） | 拉伸（抗张）强度变化率% | ±10 |
|  |  | 断裂伸长率变化率% | ±20 |

*为重点技术参数。

施工工艺：

通过喷涂机器将材料均匀地喷涂在需要修复的光缆表面，喷涂厚度在1-2mm，且材料不能滴落在地面或者树木表面，有效防止污染环境。材料室温固化，喷涂24小时后，材料完全固化，可在户外使用长达5年以上。

四.服务要求

4.1 质量要求：

- 报价人需严格按照采购人要求实施质量管理。

- 报价人需要有独立的质量保证人员来配合采购人开展工作，从而保证工作过程和项目的质量。

- 报价人须配合采购人进行质量监测和关键点的质量评估。

- 报价人团队在项目实施过程中应给出具体的风险管控措施，识别项目风险。

4.2 进度要求：

- 报价人须严格按照项目工期要求开展相关工作并提供详细进度计划表。

- 报价人须严格按照项目里程碑开展工作。采购人将根据里程碑和里程碑产出物审核报价人工作。

- 若由于报价人自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可追究报价人责任，每逾期一日，应向采购人支付总中标金额的 0.5 ‰违约金。

4.3.知识产权事项：

- 报价人利用采购人提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果及所有相关权利，归采购人所有。

- 采购人利用报价人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果及所有相关权利，归采购人所有。

4.4保密义务：

报价人应遵守如下保密义务：

（1） 保密内容：包括但不限于因履行本合同而知悉的甲方商业秘密、工作秘密、敏感信息及其他非公开的技术和经营信息等。

商业秘密是指在生产和经营活动中产生的不为公众知悉，影响公司安全、经济利益，并经公司采取保密措施的经营信息和技术信息。

工作秘密是指泄露后会对甲方工作带来被动和损害的内部敏感信息，包括但不限于有关工作内部方案、讨论记录、过程稿、征求意见等。

敏感信息内容包括但不限于：甲方员工个人信息、公司运行管理数据、业务生产敏感数据、公司重要工作文件等。

- （2）涉密人员范围：参与实施本合同的乙方全体人员。

- （3）保密期限：合同签订后至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。

4.5 标的物交付时间：

- 服务期限：自中标通知书发布之日起至2026年12月20日。

- 如中标人逾期提供交付物，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.6 验收地点：

采购人指定地点。

4.7 售后服务承诺：

- 报价人在接到采购人工作安排通知后的 24 小时内答复并处理问题。

- 报价人应及时提供与本技术规范书有关的服务。

4.8 交付成果、验收

报价人按采购人要求完成项目即达到验收条件，项目验收为技术规范书所要求的交付物提交给采购人完成。

4.9 采购清册及权重

服务采购清册

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 交付与备注要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一种新型防松鼠啃咬的光缆修复材料的研究与开发 | 完成材料配方研发、性能验证、工艺优化全流程研究开发工作 | 5 | Kg | 4.2 | 1. 交付内容包含：符合规格要求的修复材料样品5Kg（含现场试验段喷涂）、完整的技术研究报告（含配方说明、性能检测报告、工艺方案、现场应用指南、创新型研究院报告等全套资料）；2. 包含项目全周期技术咨询、现场配合、验收答疑等配套服务；3. 本限价为总价包干价，已包含研发、样品制备、检测、报告编制、售后服务等本项目全部相关费用 |

五.管理人员为本项目的负责人。