高强聚酯纤维安全吊带技术要求

- 1、高强聚酯纤维安全吊带主带采用高强聚酯纤维织带；

- 2、高强聚酯纤维安全吊带为七点调节式，分别是胸前主带、腿带、胸前链接带、腰带及围杆带可调节尺寸；

- 3、主体金属配件采用合金钢冲压件（禁止使用南网超高局禁用配件），主配件断裂强度不小于22kN；

- 4、配一根配有缓冲包合金钢安全扣Φ13mm×2米可调高强聚酯纤维安全绳；

- 5、缓冲包采用高强聚酯纤维材质编织40mm复合带与40mm主带缝合而成，配透明保护套，两头配链接扣，展开1.5m，断裂强度不小于15kN；

- 6、腰部护板宽度≥150mm，并设计有多重空气导流槽；

- 7、胸前设置左右带链接带扣及固定不可移动耳扣。

- 8、安全带后背D型环为固定位置不可移动；

9、安全带整体重量小于等于2公斤，配一个足以装下一套安全带及所属附件的袋。执行标准：GB6095-2021《坠落防护 安全带》标准、GB/T6096-2020《坠落防护 安全带系统性能测试方法》、GB24543-2009《坠落防护安全绳》及DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准的相关规定。

10、供应商须提供2026年高强聚酯纤维安全吊带（安全带）型式检验检测报告。