密集柜技术规范书

项目名称：玉林供电局2026年综合楼档案室密集架购置项目

玉林供电局

2026年3月

目录

1. 总则	1

2. 应遵循的主要标准	3

3. 使用条件	4

4. 供货范围和技术要求	4

5. 质量保证与售后服务	23

6. 其他要求	25

7. 附件	26

总则

一般要求

    - 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

本技术规范书主要描述玉林供电局2026年综合楼档案室密集架购置项目要求有关事项。

项目主要内容：采购手动档案密集柜。

建设规模：详见玉林供电局采购手动档案密集柜供货清单表。

投标方提供的设备必须具备质检部门的认可文件。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”(见附件)的形式另外列出。

投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

投标方职责

负责合同内所需服务、工作产品的方案设计，并根据招标方需求细化。

负责服务、工作产品现场验收。

合同期内为招标方提供项目管理服务。

负责对招标方运行人员的技术培训。

列出需招标方提供的数据、资料详细清单。

负责提供服务的所有文件资料和技术资料。

负责最终提供的全部技术资料的准确性。

保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足合同要求。

招标方职责

负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。

确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。

提供满足招标方开展工作的环境条件。

负责向投标方解释技术规范书中的要求。

配合投标方完成项目工作，并组织验收。

负责提供招标方办公区域的活动场地。

应遵循的主要标准

投标方提供的所有工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准，这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意后，才能制造。本项目的工作应遵循以下标准要求：

GB/T13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》

GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》

CB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T 700-2006《碳素结构钢》

CB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》

HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》

使用条件

正常工作条件

环境温度：-20℃~+70℃；

工作湿度：<95％；

大气压力：80kPa～106kPa

工作电压：AC 220V±10%；

贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

周围环境

场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；

使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

供货范围和技术要求

供货范围

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户运输、安装、布线、调试、系统运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、布线、调试、系统运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

玉林供电局采购手动档案密集柜供货清单表

| 序号 | 供电局 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林供电局 | A区手动密集柜 | 14 | 面 | 规格：6500*600*2500mm*14列 |
|  |  | B区手动密集柜 | 13 |  | 规格：6500*600*2500mm*13列 |
|  |  | C区手动密集柜 | 13 |  | 规格：5800*600*2500mm*13列 |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |

主要技术参数要求

4.2.1手动密集柜架体

| 序号 | 智能密集柜技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 架体为双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、挡棒、侧板、顶板、门板组成。每标准节在满负载的情况下，架体不应变形。 |
| 2 | 产品部件制作要求: 1、轨道 1 ）轨道：轨道垫板采用≥2.5mm厚热轧钢板，全自动智能一体成型机滚压成型，垫板成型≥宽110mm，高25mm。导轨采用≥宽20mm×高20mm实心方钢。表面镀锌处理，防腐蚀性强。 质量要求满足：①循环加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验不少于60个循环，外观评级Ra≥9级，保护评级Rp≥9级；②漆膜厚度：≥60μm；③化学成分：C≤0.20%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%、Si≤0.35%；④漏点：涂层无漏点；⑤力学性能：抗拉强度370-500N/mm2，屈服强度≥235N/mm2，断后伸长率≥26%；⑥耐霉菌性（黑曲霉）：等级≥1级；检测依据符合：GB/T 4893.5-2013、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002、GB/T 50393-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020等标准。 2 、架体： 架体为双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、挡棒、侧板、顶板、门板组成。每标准节在满负载的情况下，架体不应变形。 2.1） 立柱：采用≥1.5mm厚冷轧钢板，立柱成型≥50*39mm；正面、两侧面各压2根筋，增强立柱的承载力和美观，立柱上下孔间距≤10mm，立柱有效调节≤20mm。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。 - 质量要求满足：①表面质量：钢板和钢带断面不应有目视可见分层。钢板和钢带表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷；②中性盐雾试验≥48h、乙酸盐雾试验≥48h:金属表面涂（镀）层耐腐蚀等级均≥9级，金属表面涂（镀）层对基体的保护等级均≥9级；③铜加速乙酸盐雾试验≥48h：外观评级≥9级，保护评级≥9级；④环境属性-产品有害物质：家具涂层可迁移元素的铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒检验结果均为未检出（≤0.03mg/kg）；⑤理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴检测，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；⑥化学成分：C≤0.22%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.050%、Si≤0.35%；⑦力学性能：抗拉强度370-500MPa，断后伸长率≥26%；⑧涂层耐久性检测：经不少于2个耐久性循环试验后无开裂，无起泡、无剥落现象。检测依据必须符合：QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T3274-2017、GB/T3325-2024、JC/T2484-2018等标准。 2.2 ）搁板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，正面采用6根压筋设计，两侧面各压1根加强筋，两侧面厚度≥25mm，外形美观、结构新颖、刚性足、承重能力强。 质量要求满足：①表面质量：钢板和钢带断面不应有目视可见分层。钢板和钢带表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷；②中性盐雾试验≥48h、乙酸盐雾试验≥48h：金属表面涂（镀）层耐腐蚀等级均≥9级，金属表面涂（镀）层对基体的保护等级均≥9级；③铜加速乙酸盐雾≥48h：外观评级≥9级，保护评级≥9级；④环境属性-产品有害物质：家具涂层可迁移元素的铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒检验结果均为未检出（≤0.03mg/kg）；⑤产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴检测，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；⑥化学成分：C≤0.22%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.050%、Si≤0.35%；⑦力学性能：抗拉强度370-500MPa，断后伸长率≥26%；⑧单层搁板均布载重≥100kg，搁板经静载试验后，不得有缝，最大挠度应不大于4.0mm,残余变形量应不大于0.3mm；⑨耐盐雾性（≥480h）：≥1级；⑩耐人工气候老化（≥600h）：色差≤1.0、失光等级不次于2级、其他老化性能≥0级。检测依据必须符合：QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T3274-2017、YB/T4516-2016、GB/T3325-2024等标准。 2.3） 挂板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；十扣式结构，上下共压四条加强筋并冲两个椭圆形加强孔，挂板两端压自锁扣，与层板孔配合起到装配自锁，加强架体稳定性。 - 质量要求满足：①表面质量：钢板和钢带断面不应有目视可见分层。钢板和钢带表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷；②中性盐雾试验≥48h、乙酸盐雾试验≥48h：金属表面涂（镀）层耐腐蚀等级均≥9级，金属表面涂（镀）层对基体的保护等级均≥9级；③铜加速乙酸盐雾≥48h：外观评级≥9级，保护评级≥9级；④环境属性-产品有害物质：家具涂层可迁移元素的铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒检验结果均为未检出（≤0.03mg/kg）；⑤产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴检测，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；⑥化学成分：C≤0.22%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.050%、Si≤0.35%；⑦力学性能：抗拉强度370-500MPa，断后伸长率≥26%；⑧涂层耐久性检测：经不少于2个耐久性循环试验后无开裂，无起泡、无剥落现象。检测依据必须符合：QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T3274-2017、JC/T2484-2018、GB/T3325-2024等标准。 - 2.4） 挡棒：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；两端带有防脱落挂钩与挂板连接稳固，成型尺寸14*18mm，U型状，两侧面各压一条筋，以增强其强度。 - 质量要求满足：①漆膜厚度：≥60μm；②循环加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验不少于60个循环，外观评级Ra≥9级，保护评级Rp≥9级；③漏点：涂层无漏点；④化学成分：C≤0.12%、Mn≤0.60%、P≤0.030%、S≤0.030%、Alt≥0.020%；⑤力学性能：抗拉强度270-410Mpa，屈服强度≤280Mpa，断后伸长率≥28%；⑥耐霉菌性（黑曲霉）：等级≥1级。检测依据符合：GB/T 4893.5-2013、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002、GB/T 50393-2017、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020等标准。 - 2.5 ）侧板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；上中下三节拼装款式；颜色双色搭配。列与列侧面板之间配备磁性密封条，起抗震缓冲、密封功能，每列架体合拢后密封良好无缝隙。 - 2.6） 目录槽：采用≥2.0mmABS材质，目录槽尺寸不小于140*80mm，模具一次性冲压成型，扣入式安装于侧板上方，不用铆钉、磁铁或其他螺钉固定，便捷安装和拆装。 - 2.7） 顶板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；表面平整并配置防尘板，相邻顶板间拼接紧密。 质量要求满足：①漆膜厚度：≥60μm；②循环加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验不少于60个循环，外观评级Ra≥9级，保护评级Rp≥9级；③漏点：涂层无漏点；④化学成分：C≤0.12%、Mn≤0.60%、P≤0.030%、S≤0.030%、Alt≥0.020%；⑤力学性能：抗拉强度270-410Mpa，屈服强度≤280Mpa，断后伸长率≥28%；⑥耐霉菌性（黑曲霉）：等级≥1级。检测依据符合：GB/T 4893.5-2013、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002、GB/T 50393-2017、GB/T 5213-2019、GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020等标准。 2.8） 门板、门框：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。门上装有密集柜专用锁具（闪电锁）。 - 门面锁具质量要求满足：①钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；②钥匙拔出静拉力不大于2N，钥匙开启扭矩不大于0.65N·m；③各铆接件在承受≥200N静压力后应能正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命不应少于≥10000次。检测依据符合：QB/T1621-2015标准。 2.9）底盘：采用≥3.0mm厚热轧钢板，底盘为分段组合式，成型高度≥120mm，上弯边不小于54mm，下弯边不小于24mm。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用M10×20螺栓，底盘装配后的直线平行度≤0.5mm/m，全长≤1mm。 质量要求满足：①表面质量：钢板和钢带断面不应有目视可见分层。钢板和钢带表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷；②中性盐雾试验≥48h、乙酸盐雾试验≥48h:金属表面涂（镀）层耐腐蚀等级均≥9级，金属表面涂（镀）层对基体的保护等级均≥9级；③铜加速乙酸盐雾试验≥48h：外观评级≥9级，保护评级≥9级；④环境属性-产品有害物质：家具涂层可迁移元素的铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒检验结果均为未检出（≤0.03mg/kg）；⑤理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴检测，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；⑥化学成分：C≤0.22%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.045%、Si≤0.35%；⑦力学性能：抗拉强度370-500MPa，断后伸长率≥26%；⑧耐盐雾性试验（≥480h）：≥1级；⑨耐人工气候老化（≥600h）：色差≤1.0、失光等级不次于2级、其他老化性能≥0级。检测依据符合：QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T3274-2017、YB/T4516-2016、GB/T3325-2024等标准。 |
| 3 | 1. 传动机构 1）底盘传动：底盘架构成移动基础和承载体，其他部件均安装在其上，均采用机械原理装配确保底盘不变形，传动机构采用中间驱动两边主动轮/被动轮。传动轴通过轴承座与轴承支架支撑在底盘框架上，成为动力的核心传输轴，其轴线与轨道平行，主动轮/被动轮用键槽加顶丝安装固定于传动轴上，实现轴与轮之间动力向轨道的传递。主动链轮用弹性销固定在中部传动轴上，被动链轮用弹性销固定在两边传动轴上，链条绕装在主动链轮、被动链轮上，形成闭合环路。确保强度和平顺过渡，阻力微小、动作流畅，没有滞涩或卡顿。 2）摇手传动：自动折叠摇把：手柄可以自动缓慢折叠，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂挡，可单列或多列一起移动。 3）传动部件 ①摇手柄：手柄可折叠，摇动轻便。 ②传动轴：采用φ20, 45#冷拉实心圆钢。 ②连接管：采用优质无缝钢管。 ③轴承：表面粗糙度≤0.6μm；洛氏硬度≥23 HRC。 ④链条：采用φ8.5，节距 12．7摩托车滚子链条。 ⑤传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。 |
| 4 | 1. 防倒钩：采用≥3.5mm厚热轧钢板冲压成型，该装置确保密集柜在密集柜运动过程中或静止状态下都能起到良好的防倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 质量要求满足：① 漆膜厚度：≥60μm；②循环加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验不少于60个循环，外观评级Ra≥9级，保护评级Rp≥9级；③ 漏点：涂层无漏点； ④ 化学成分：C≤0.20%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%、Si≤0.35%；⑤力学性能：抗拉强度370-500N/mm2，屈服强度≥235N/mm2，断后伸长率≥26%；⑥耐霉菌性：（黑曲霉）为0级。检测依据符合：GB/T 709-2019、GB/T 4893.5-2013、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002、GB/T 50393-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T 1741-2020等标准。 |
| 5 | 2. 制动锁闭密封装置 边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全；底部设有防鼠、防倒装置，列与列之间应有密封磁条；整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗和保密功能。 |
| 6 | 表面处理： 1）钢制部件应经水洗、脱脂、去油、漂洗、陶化等工序后，再采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。 2）涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 3）喷涂用塑粉符合标准。 喷涂所采用塑粉质量要求满足：①涂膜外观：正常②附着力：≤1级；③铅笔硬度：≥5H；④耐冲击性(正向冲击）：通过；⑤杯突试验：≥4mm；⑥弯曲试验：≤4mm，涂层无破裂或从底材上剥落；⑦光泽：≥60GU；⑧耐酸性（3%盐酸溶液）：≥240H无异常；耐碱性：室内用（5%氢氧化钠溶液）≥168H无异常；⑨耐盐雾性：中性盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑩酸性盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤4.0mm未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑪耐湿性：无异常；⑫耐人工气候老化性：（室外用B类）变色≤2级，⑬失光≤2级，无粉化起泡开裂剥落。检测依据符合：HG/T 2006-2022标准。 |

投标方提供投标设备的免费到货安装服务。

质量保证与售后服务

## 5.1培训

为保证设备正常工作，投标方应负责培训招标方维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握设备软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训产生的一切费用由投标方负责。

培训内容包括以下几个方面：

1.为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；

2.设备的安装和测试；

3.设备的操作和维护；

4.硬件、软件结构和原理。

## 5.2质量保证

1．投标方所提供的产品必须为原厂正品并能够提供原厂配套售后服务的服务质量承诺，质保期内设备原厂商承诺免费提供一切技术服务。

2.投标方提供的设备产品应能满足本技术规范书的要求，任何性能偏差均应得到甲方的认可。

3.投标方提供的所有设备产品都应具有质量保证书、合格证书、检查证书和投标方签字的测试报告，其中包括第三方的设备。

## 5.3质保期内售后服务

1.所有硬件、软件设备的质保期期限以招标采购文件和签订的正式合同中有关条款为准，技术规范书不再另行约定。

2.质保期内须提供7×24小时设备原厂保修服务。

2.投标方应提出在正常条件下保证系统正常稳定运行的维护计划，包括系统维护、故障诊断、板件更换、故障处理等。

3.质保期内，如果系统出现故障，投标方应提供服务，负责查找故障原因并将系统恢复到正常运行。在系统或设备本身发生故障的情况下，一切费用由投标方负担。系统维护的方式、费用、联系方法、响应时间、人员要求如下：

(1)维护方式应为现场服务，紧急情况下可先电话热线技术支持；

(2)质保期内所有维护费用均为免费；

(3)质保期内免费提供软件升级版本及服务；

(4)投标方在投标文件中应提供参与本项目售后服务的详细人员配备情况。

4.投标方提供的售后服务还应包括：技术咨询及交流，根据招标方的需求，通过各种形式（如电子邮件、电话、座谈会、研讨会等）就系统运行遇到的问题和解决方法进行技术交流。

5.投标方应最大限度地提供技术指导及技术支持范围和程度，包括可提供的系统支援设备的详情。在系统设备运行期间根据需要，投标方有责任派专业技术人员到现场指导维护工作。

6.如果系统在一个特定部分发生重复性故障时，投标方应同意对这个部分重新计算质保期(软件和硬件同样适用)。如果重复故障使整个系统不能正常运行，整个系统的质保期应重新开始计算。

7.若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

8.在系统达到最终规模时，投标方应保证系统的功能和指标满足本技术规范书的要求，如不能满足要求，投标方应承担系统能力扩展带来的费用。

## 5.4质保期结束后的售后服务

1.质保期后，投标方仍应根据合同要求向招标方提供设备在寿命期内的技术支持、维护服务，并以合理优惠价格提供招标方需要的备品备件和由于原理性故障而导致的系统改进。

2.对于招标方提出的软硬件件缺陷和错误，投标方不应以推出新版本解决为由，而推迟解决时间，应针对招标方提出的问题及时免费予以修正。如不能在原版本上解决问题，应免费提供软件版本的更新。

3.质保期后至此设备系统生命终结，如招标方有新的功能要求，投标方应积极配合，以合理价格进行硬软件升级或改造。

4.质保期结束后，投标方有责任以合理价格提供定期维护和修理。投标方应提出质保期后的维修维护内容(包括日常维护和预防性维护)的收费标准和服务方式及范围，供招标方参考，该费用不计入投标总价。投标方在投标文件中必须明确说明，招标方将予以评估。

5.质保期结束后，投标方不能因为设备停产等原因而拒绝提供备品备件，备件支持年限自质保期结束后不得少于7年。投标方有责任以合理价格提供招标方需要的备品备件，投标方应提出主要和易坏备品备件的收费标准，供招标方参考，其费用不计入投标总价。投标方在投标文件中必须明确说明，招标方将予以评估。

其他要求

项目进度

投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

项目联络

- 5.2.1为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在系统建设过程中可根据需要召开联络会。

- 5.2.2联络会的内容如下：

- 确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

- 确认服务、工作产品的实施方案。

- 检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

- 讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

- 其他有关事项。

评审与验收

- 5.3.1投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。

- 5.3.2招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

- 5.3.4如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

技术资料和文件

- 5.4.1投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

- 5.4.2提供的图纸应符合标准规格。

附件

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |