





技术规范书附件-参数表
注：
1. 与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。（注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。
2. “*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。
3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分。
4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。
	序号
	参数类型
	参数名称
	基准值
	供应商响应值
	偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差）

	例1
	“*”条款
	额定电流
	
	
	

	例2
	一般参数条款
	
	
	
	

	1
	“*”条款
	长期允许工作温度
	聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不低于70℃。交联聚乙烯绝缘应不低于90℃。
	
	

	2
	“*”条款
	绝缘厚度的标称值
	绝缘厚度的标称值应符合技术规范书（通用））表4规定
	
	

	3
	“*”条款
	20℃时导体电阻
	20℃时导体电阻应符合技术规范书（通用））表4规定
	
	

	4
	“*”条款
	抗张强度（最小值）/Mpa
	≧12.5
	
	

	5
	“*”条款
	断裂伸长率（最小值）/%
	≧200
	
	

	6
	“*”条款
	空气烘箱老化试验后抗张强度最大变化率/%
	≧±25
	
	

	7
	“*”条款
	空气烘箱老化试验后断裂伸长率变化率/%
	≦±25
	
	

	8
	“*”条款
	[bookmark: _GoBack]电缆拉断力
	电缆拉断力应符合技术规范书（通用））表4规定
	
	



