基于圆形抱箍的钢筋混凝土电杆加固装置

采购技术要求

一、项目概述

1.1 项目背景

华南地区高温高湿高盐，大量超期服役电杆存在深度碳化、钢箍接头严重锈蚀等严重病害。在台风等极端风载下，极易发生脆性断裂与连片倒杆。大规模换杆成本高且需停电施工影响大，亟需一种低成本高效的加固方案。基于圆形抱箍的钢筋混凝土电杆加固装置通过钢箍约束杆身混凝土、提供附加抗弯刚度，在不更换电杆的前提下实现结构补强，有效提升沿海配网抵御自然灾害的能力。

1.2 项目目标

本项目的主要目标包括：

1.施工便捷高效：装置安装简便，无需停电作业，可在带电状态下完成加固。

2.经济性好：构造简单、材料成本低，显著降低电杆加固的总体拥有成本。

3.力学性能提升：通过钢箍约束杆身混凝土，提供附加抗弯刚度，提高电杆整体强度与刚度。

4.标准化设计：形成配套紧固件/标准件选型和标准化施工流程，满足不同工况条件下的加固需求。

1.3 项目创新点

本项目在技术和设计上具有以下创新点：

1.抱箍构造优化设计：通过多参数（抱箍总长度、角钢厚度、角钢数量、角钢边宽、加载角度）的实验室试验验证，确定最优加固方案。

2.带电作业补强技术：实现无需停电的电杆加固施工，避免停电对用户造成的影响。

3."设计-验证-落地"完整技术方案：从理论分析到实验验证再到标准化应用，形成闭环的技术路径。

二、技术要求

2.1 装置组成

本项目所开发的基于圆形抱箍的钢筋混凝土电杆加固装置，由以下核心组件构成：

（1）抱箍主体

材质要求：采用Q345B及以上等级钢材。

尺寸规格：根据电线杆直径设计为圆形结构，抱箍总长度需满足不同工况条件下的加固需求。

结构设计：连接处预留螺栓孔位便于紧固安装，满足加固力学性能要求。

（2）角钢

材质要求：采用热轧等边角钢，Q345B及以上等级钢材。

尺寸规格：角钢厚度、边宽依据多参数优化设计确定。

数量配置：每个加固装置配4根或以上角钢（依试验结果），沿抱箍圆周均匀分布。

（3）紧固件与螺栓

材质要求：采用8.8级及以上高强度螺栓，配备弹簧垫圈及防松螺母。

标准化设计：按国标选型，便于施工人员快速识别和安装。

防腐处理：螺栓、螺母等须经镀锌或达克罗等防腐处理。

（4）连接钢板

材质要求：与抱箍同等级钢材，具备良好的抗弯性能和焊接性能。

功能设计：用于抱箍两端及角钢之间的纵向连接，确保整体结构受力均匀。

2.2 施工与操作

（1）施工工具

手持式电钻：需配备高强度钻头和扳手配件，适合野外螺栓紧固作业。

快速组装系统：抱箍、角钢及连接件应设计为可快速拼装的结构。

（2）操作流程

安装流程：清理电杆表面→抱箍环绕定位→螺栓紧固至规定扭矩。

拆卸流程：松开各紧固点后分部件收纳，确保不损坏组件。

（3）操作安全性

带电作业安全：金属构件可靠接地或与电杆接地系统连接，确保防雷及电气安全。

人体工学设计：装置重量合理、步骤简化，减少高空疲劳和误操作风险。

2.3 性能要求

抗弯刚度提升：加固后电杆的抗弯强度较未加固状态提高不少于10%。

紧急应对：设计考虑应急加固或拆卸方案，便于灾后快速检查和修复。

三、交付与验收

3.1 交付内容

服务商需在合同规定时间内，按照项目要求提供全套基于圆形抱箍的钢筋混凝土电杆加固装置系统。

（1）系统组件

①抱箍主体：至少3套符合技术规范的圆形抱箍。

②角钢：与抱箍配套的热轧等边角钢，数量满足试验需求。

③紧固件及螺栓：高强度螺栓、弹簧垫圈及防松螺母全套配件。

④连接钢板：用于纵向连接的钢材组件。

⑤电线杆试件：用于开展实验室加固试验。

（2）技术文档

①使用说明书：含安装步骤、操作指南、维护建议及常见故障处理方法。

②设计图纸：完整的加工设计图纸，包含抱箍平面图、装配图和螺栓参数表。

③试验方案及测试报告：由具备资质的实验室出具受弯试验的方案和结果数据。

（3）资质证明

3.2 验收标准

（1）初步验收：装置到达后，由买方代表与服务商共同清点检查，确认交付物品齐全、无损坏。

（2）现场安装测试：加固抱箍试装：验证抱箍与电杆的贴合度；角钢定位及螺栓紧固情况；整体抗弯性能。

（3）实验室受弯试验验收：制作不少于5个试件，在万能试验机上进行加载测试，验证强度提升效果≥10%。

（4）合格标准：所有组件符合技术规范；安装后抱箍与电杆无相对滑移；试验结果达标。

（5）不合格处理：验收不达标的，服务商须在规定时间内整改或更换直至满足要求，否则承担违约责任。

3.3 其他要求

1.供应商需配合甲方至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理。

2.供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合后期试点应用。

3.供应商需配合完成项目相关技术资料编写（含全套加工设计图纸、源代码（如有）、技术总结报告、项目验收PPT等）。

4.供应商需派技术人员到现场指导各阶段工作，总时长不少于1个月。

四、服务商资格要求

4.1 企业资质

提供有效的营业执照，注册范围涵盖混凝土制造、钢结构制造、电力金具生产或相关领域。

4.2 技术能力

具备机械加工和焊接工艺能力，能够根据项目需求进行产品设计和技术创新。建议提交本项目技术方案和设计图。

4.3 合作意愿与售后能力

提供售后服务承诺，确保项目实施后持续、快速的技术支持与服务保障。