


红胶采购技术要求
1.产品/服务技术规格
1.1红胶 
	序号
	项目
	技术指标要求

	1
	规格
	TSE 326M

	2
	形态
	悬浮剂

	3
	颜色
	棕红色

	4
	粘度
	16Pa·s

	5
	密度
	1.46g/cm3

	6
	介电强度
	22kV/mm

	7
	包装
	10 kg /箱

	8
	数量
	20kg


2.质量保证
2.1质量标准：符合技术指标要求。
3.交付要求
3.1交付地点：按指定地点发货交付。
3.2包装和运输：包装不能造成对货物的破坏，破坏的形式包括：划痕、裂痕、脏污等。
4.售后服务
4.1技术支持：供应商应提供持续的技术支持和服务。



