汽轮机油技术规范书

一、总则

1、本规范书适用于汽轮机油的用途参数、性能等方面的要求。

2 规范性引用文件

符合汽轮机油国家标准

3、适用环境工作条件

环境温度-5℃－+80℃。

二．使用场合、技术要求

1、使用场合：水轮机组的润滑，电站调速器用油。

2、产品主要参数

产品包装：88*59cm

净含量：200L/170kg

ISO黏度等级：46

运动黏度（40℃）：45.2

闪点（开口）：210℃

倾点：-9℃

氧化安定性（D943）:＞5000h

- 供货范围

- 项目名称：2024年河池金城江供电局生产材料购置项目

| 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮机油 | 汽轮机油，包装:每桶170kg | 公斤 | 680 | 1、数量分配:拉友电站340公斤、九圩电站340公斤。 - 2、供应商免费分别送货到拉友电站、九圩电站现场仓库。 |