脱模剂的技术规范
参考文件：JCT 949-2021 混凝土制品用脱模剂

形    态：液体
颜    色：深褐色

气    味：稍有气味

成分及组成信息
	成分名称
	重量百分比（%）

	植物油
	50%

	动物油
	40%

	水
	10%


使用性能指标
	项目
	指标

	脱模性能
	能顺利脱模，保持棱角完整无损，表面光滑；混凝土粘附量不大4.0g/m³

	混凝土表面二次作业性
	对混凝土表面进行抹面第二次作业无不利影响，粘结强度比不小于0.85

	对钢模具锈蚀作用
	钢制模具锈蚀面积比不大于0.2

	极限使用温度
	能使用混凝土制品的养护工艺，在达到工艺温度参数的极限条件下，脱模性能合格


PAGE  
- 2 -

