一种二次接线端子专用密封工具项目材料采购技术要求

项目概况：

本项目研制一种专用接线端子密封工具，具有密封、绝缘性能可靠，操作简易的特点，以杜绝工作期间脱落造成密封区域开放。

一、技术要求：

1、模具钢材料应平整无毛刺，公差尽可能小，使开模出来的精度符合要求；

2、3D打印树脂应该达到一定密度和强度，并在一定温度下能够变形，实现模型打印，并使打印出来的3D模型能够进行正常测试并开模；

3、ABS树脂颗粒应为电子电器专用材料，具有综合物理、机械性能、尺寸稳定性和耐磨性；

4、A3钢板可以实现任意切割，精密焊接和折弯，实现压接定位辅助功能；

5、纤维布应有一定的延展性、弹性和抗拉力性能，在密封端子时可以伸缩且不易撕裂。
二、交付项：

	序号
	物资（材料）名称
	规格型号
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	模具钢材料
	DC53
	切口平整无毛刺

公差：+0.00mm-0.05mm
尺寸：200*200*20
	5
	块

	2
	3D打印树脂
	PLA
	密度：1.23g/cm³

热变形温度：53℃（0.45MPa）
拉伸强度：≥38MPa

断裂伸长率：15%

弯曲强度：60MPa

直径：1.75mm
	5
	卷

	3
	ABS树脂颗粒
	/
	电子电器专用塑料原料

密度：1.04-1.06g/c㎥

弯曲强度：68-87MPa

弯曲弹性模量：2.0-2.6GPa

热变形温度：87-96℃
	50
	斤

	4
	A3钢板
	/
	加工辅助夹具及压具专用钢板
	20
	斤

	5
	纤维布
	/
	抗拉力：15kgf/MM2，

厚度：0.111mm

柔韧性好，弹性模量≥200000GPa
	10
	卷


三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于3年。
（2）投标公司必须提供营业执照。

