# 技术文件

- 服务范围

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 预期目标和交付成果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铝纤维增强铝基复合材料真空吸铸加工服务 | 见第2节 | 见第2节 | 37500元 |

- 委托内容和要求

  - 项目说明：

需要将氧化铝纤维和基体金属复合在一起形成复合材料，此材料可以显著提升热力学性能。本项目无法从框招合同找到相关设备和试验服务，特申请零星采购委托。

内容：由采购方提供氧化铝纤维丝等原材料，成交人负责利用真空吸铸法将原材料加工制备成氧化铝纤维增强铝基复合材料，具体服务内容如下：

（1）用化学沉淀法静置10-20min给纤维束涂覆铜层

（2）纤维预热温度为480℃至530℃，预热时间3小时；

（3）真空吸铸温度为700℃至750℃；

（4）模具直径3mm至10mm；

（5）复合材料棒材长度50mm至100mm；

（6）吸铸室与熔炼室抽真空至5×10-3 Pa；

  - 预期目标和交付成果：

- 制备氧化铝纤维铝基复合材料棒20根。

- 提交真空吸铸试验报告。

  - 服务期限：

合同签订之日起至 2025年 12月20日项目验收完成止。

  - 工作进度安排：

2025年12月20日前完成材料复合试验，交付复合材料棒。

  - 安装和调试：

无。

  - 验收：

提交符合以上要求的复合材料棒及试验报告。

  - 质保期：

无

  - 培训：

无

  - 质量保证及售后服务：

报告提交后，投标人应对委托方关于合同内容的咨询需求提供相应免费咨询服务。

  - 其它：

验收合格并提供增值税专用发票后，一次性支付全部费用。