基于0.4kV街码线路的卯榫结构弯曲工具职创项目

材料零星采购技术要求
项目概况：
在0.4kV低压配网线路固定在街码上的过程，线路的弯曲工艺是施工难点之一，由于线路直径普遍较粗，且在高空作业过程中首先要保证人身安全，因此采用传统方法弯折线路时，依赖人工使用铁锤等工具强行弯折，存在以下问题：

效率低下：人工操作耗时长，尤其在狭窄或高空作业环境中，安全隐患大。

强度不足：弯折过程中易造成金属疲劳或结构变形，影响街码承重能力及线路稳定性。

3、工艺粗糙：手工操作难以保证弯曲角度标准化，导致后续安装困难，增加运维成本。

本项目针对以上问题，研究一种基于0.4kV街码线路的卯榫结构弯曲工具。该工具一是设计一个可拆卸的凸型榫头与卯槽组件，适配不同街码规格，实现线路的快速定位与弯曲，利用有限元分析模拟弯曲应力分布，优化榫卯咬合面角度，避免应力集中导致的断裂风险。二是该工具采用全铝合金CNC加工，兼顾强度的同时有效降低重量，减轻高空作业负担，提高便携性，表面增加氧化或镀层工艺，提升抗腐蚀性，适应户外潮湿环境。

交付项及技术要求：
	序号
	组件名称
	规格型号/类型
	主要技术指标与说明
	数量
	单位

	1
	CNC卯榫结构组件
	定制
	材质：航空级铝合金（6061-T6）；表面处理：阳极氧化（厚度 ≥15 μm）；结构强度：可承受 1.5 m 自由跌落无损；
	2
	套

	2
	导线U槽定型转轮组件
	定制
	材质：45#钢；表面淬火处理（加强表层钢性硬度）；表面电镀处理（电镀厚度≥10 μm）起到防锈蚀；
	2
	套

	3
	轴承组件
	国标
	采用直径φ20不锈钢轴承（保正旋转顺畅不卡顿）
	2
	套

	4
	分体式手抦组件
	定制
	材质：航空级铝合金（6061-T6）直径φ20*φ15；表面处理：阳极氧化（厚度 ≥15 μm）；结构强度：可承受 1.5 m 自由跌落无损；
	4
	套


二、其他要求：

（1）投标方应提供其营业执照

（2）投标公司必须提供营业执照

