物资名称：电力围栏

技术规范书

编号：

2017年4月

# 目 录

1 总则

2 供货范围

3 应遵循的主要标准

4 使用条件

5 技术要求★

5.1 一般要求

5.2 结构与分类

5.3 材料要求

5.4 各类材质围栏专项技术要求

5.5 尺寸及公差要求

5.6 力学性能要求

5.7 外观质量

5.8 耐腐蚀性能

5.9 电气安全要求

5.10 标识要求

6 验收与检查

7 包装和运输

8 技术文件

9 培训及售后服务

10 技术差异表

11 投标方需说明的其他问题

# 1 总则

1.1 本技术规范书适用于南网商城安全工器具专区的围栏物资，它提出了该物资的功能设计、结构、性能、验收与试验、包装和运输等方面的技术要求。本技术规范书涵盖不锈钢围栏、玻璃钢（FRP）围栏及PVC围栏等中国境内电力行业广泛使用的围栏类型。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本技术规范书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术规范书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以"对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异"为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术规范书的条文存在差异，招标方有权终止合同或退货，根据严重程度对投标方后续的投标有不同程度的影响。

1.7 投标方应按本技术规范书的要求在应标技术部分如实详细地填写应标物资的标准配置表，并在应标价格部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.8 投标方应充分理解本技术规范书，并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 本技术规范书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.10 标注"★"的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

# 2 供货范围

2.1 中标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）。

2.2 中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，外购的组件或附件由中标方向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3 供货范围一览表

中标方应确保供货范围完整，对于属于本次供货物资正常使用所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，中标方仍须在执行合同时补足。中标方提供的具体规格见表2.1。

表2.1 供货范围及需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 围栏 | 详见技术要求 | 套 | 3 | 是 | 中标方负责现场安装 |

2.4 物资配置表

物资配置见表2.2。

表2.2 物资配置一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 围栏 |  | 1 |  | 围栏立柱 |  | 根 | 按需 |
|  |  |  |  | 2 |  | 围栏横杆 |  | 根 | 按需 |
|  |  |  |  | 3 |  | 围栏栏片 |  | 片 | 按需 |
|  |  |  |  | 4 |  | 底座/膨胀螺栓/基础预埋件 |  | 套 | 按需 |
|  |  |  |  | 5 |  | 连接紧固件 |  | 套 | 按需 |
|  |  |  |  | 6 |  | 安全警示标识牌 |  | 块 | 按需 |
|  |  |  |  | 7 |  | 接地附件（如适用） |  | 套 | 按需 |

# 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

- DL/T 1743-2017 电力现场安全围栏技术规范

- GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带

- GB/T 1220-2007 不锈钢棒

- GB/T 3098.6-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

- GB/T 700-2006 碳素结构钢

- GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

- GB/T 13912-2020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

- GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

- GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

- GB 2893-2008 安全色

- GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

- GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

- GB/T 18370-2014 玻璃纤维无捻粗纱布

- GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则

- GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法

- GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法

- GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法

- GB/T 1303.2-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第2部分：试验方法

- DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

- DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

- DL/T 284-2012 输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母

- GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

- GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

- GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定

# 4 使用条件

4.1 环境温度：5℃～+55℃。

4.2 相对湿度：5%～100%（户外型）；5%～95%（户内型）。

4.3 使用场所：户外及户内变电站、配电室、输电线路施工现场、电缆沟道、变压器周围、开关站等电力作业区域。

4.4 适用电压等级：0.4kV～500kV。

4.5 特殊环境条件：沿海高盐雾地区、重污秽地区、强风地区（风速超过30m/s）等特殊环境，投标方应在投标文件中说明所供产品在此类环境下的适应性措施。

# 5 技术要求★

## 5.1 一般要求

5.1.1 围栏应按本技术规范书的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2 围栏各零部件装配应牢固可靠，连接紧固件应紧固到位，不得有松动现象。围栏整体结构应稳定，承受规定水平载荷时不得倾覆或变形超标。

5.1.3 围栏表面应根据材质特性进行相应的防腐处理，确保其耐腐蚀性能满足使用环境要求。

5.1.4 围栏应设有安全警示标识，标识应符合GB 2894-2008的规定。

5.1.5 围栏结构不应有尖锐棱角或突出物，防止刮伤作业人员或损伤电缆。

## 5.2 结构与分类

5.2.1 围栏按材质分为以下类型：

- 不锈钢围栏（SUS304）

- 玻璃钢（FRP）围栏（绝缘型）

- PVC围栏（未增塑聚氯乙烯）

5.2.2 围栏按结构形式分为固定式围栏和移动（组装）式围栏。

5.2.3 固定式围栏主要由立柱、横杆、栏片（或网片、栅板）、底座（含基础预埋件）及连接紧固件组成，安装后固定于地面或基础。

5.2.5 围栏高度不应低于1700mm，栏片间隙不应大于200mm，防止人员穿越

## 5.3 材料要求

### 5.3.1 不锈钢围栏材料

5.3.1.1 围栏主体（立柱、横杆、栏片）应采用奥氏体不锈钢（SUS304）制造，其化学成分和力学性能应符合GB/T 3280-2015或GB/T 1220-2007的规定。

5.3.1.2 用于沿海高盐雾腐蚀环境的不锈钢围栏，应采用SUS304及以上等级不锈钢材料。

5.3.1.3 连接紧固件（螺栓、螺母、垫圈等）应采用不锈钢材质，性能等级不低于A2-70，应符合GB/T 3098.6-2014的规定。

### 5.3.4 玻璃钢（FRP）围栏材料

5.3.4.1 玻璃钢围栏应采用不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂为基体，以无碱玻璃纤维及其制品为增强材料，采用拉挤成型或模压成型工艺制造。

5.3.4.2 玻璃纤维含量（质量分数）不应低于60%，树脂含量不应低于30%。

5.3.4.3 玻璃钢材料应添加紫外线吸收剂和抗老化剂，确保户外耐候性能。

5.3.4.4 玻璃钢围栏应具有良好的电绝缘性能，绝缘电阻不应小于1×10¹²Ω，表面电阻不应小于1×10¹¹Ω。

5.3.4.5 玻璃钢材料应具有阻燃性能，氧指数不应低于28%。

### 5.3.5 PVC围栏材料

5.3.5.1 PVC围栏应采用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材制造，型材质量应符合GB/T 8814-2017的规定。

5.3.5.2 PVC型材应添加紫外线稳定剂和抗冲击改性剂，确保户外耐候性和抗冲击性能。

5.3.5.3 PVC型材的维卡软化温度不应低于75℃，落锤冲击试验破损率不应大于1%。

5.3.5.4 PVC围栏应具有阻燃性能，氧指数不应低于30%。

5.3.5.5 PVC围栏内部应设置钢制加强芯材（如适用），加强芯材应进行防腐处理。

## 5.4 各类材质围栏专项技术要求

### 5.4.1 不锈钢围栏专项要求

5.4.1.1 不锈钢围栏表面应进行酸洗钝化处理，表面钝化膜完整均匀。

5.4.1.2 焊接部位应进行打磨、抛光处理，焊缝表面粗糙度应与母材基本一致。

### 5.4.4 玻璃钢围栏专项要求

5.4.4.1 玻璃钢围栏型材表面应光滑平整，无气泡、裂纹、分层、毛刺等缺陷。

5.4.4.2 玻璃钢围栏应设置防紫外线面层（胶衣层），胶衣层厚度不应小于0.3mm。

5.4.4.3 玻璃钢围栏连接节点应采用不锈钢螺栓或专用卡扣连接，连接处应设置弹性垫片。

5.4.4.4 ★玻璃钢围栏应进行工频耐压试验，绝缘性能应符合DL/T 976-2017的要求。

### 5.4.5 PVC围栏专项要求

5.4.5.1 PVC围栏型材颜色应均匀一致，表面无气泡、裂纹、杂质等缺陷。

5.4.5.2 PVC围栏应设置钢制内衬加强筋，加强筋应进行热浸镀锌或达克罗防腐处理。

5.4.5.3 PVC围栏在5℃低温环境下不应出现脆裂。

## 5.5 尺寸及公差要求

5.5.1 各类材质围栏通用尺寸要求：

- 围栏高度：不应低于1700mm，允许偏差为±5mm

- 立柱间距：不宜大于2000mm，允许偏差为±10mm

- 栏片间隙：不应大于200mm

- 立柱垂直度偏差：不应大于3mm/m

5.5.2 不锈钢围栏尺寸要求：

- 立柱截面尺寸不应小于45mm×45mm，壁厚不应小于2.0mm

- 底座外型尺寸不应小于100mm×90mm，壁厚不应小于3.0mm

- 横杆截面尺寸不应小于30mm×30mm，壁厚不应小于1.5mm

- 栏片尺寸不应小于15mm×15mm，壁厚不应小于1.0mm；

- 顶帽：304不锈钢

- 反光膜：每条立柱及立杆环绕贴敷不少于2片，高度不低于300mm；

- 安全警示标识:300*240（反光）

5.5.3 玻璃钢围栏尺寸要求：

- 立柱截面尺寸不应小于55mm×55mm，壁厚不应小于2.0mm

- 横杆截面尺寸不应小于30mm×50mm，壁厚不应小于2.0mm

- 栏片截面尺寸不应小于20mm×40mm，壁厚不应小于2.0mm

5.5.4 PVC围栏尺寸要求：

- 立柱截面尺寸不应小于80mm×80mm，壁厚不应小于1.6mm

- 钢制方管加强筋截面尺寸不应小于75mm×75mm，壁厚不应小于1.5mm

- 横杆截面尺寸不应小于35mm×55mm，壁厚不应小于1.4mm

- 钢制方管加强筋截面尺寸不应小于30mm×50mm，壁厚不应小于1.5mm

- 栏片截面尺寸不应小于25mm×76mm，壁厚不应小于1.2mm

## 5.6 力学性能要求

5.6.1 ★水平载荷：围栏顶部施加水平集中载荷1.0kN时，最大变形不应大于30mm，卸载后残余变形不应大于5mm。

5.6.2 ★垂直载荷：围栏顶部施加垂直集中载荷1.5kN时，各部件不应出现永久变形、裂纹或损坏。

5.6.3 ★冲击性能：围栏应能承受高度0.5m、质量10kg的摆锤冲击试验，冲击后不应出现断裂或影响使用的变形。

5.6.4 ★稳定性：移动式围栏在水平推力0.5kN作用下不应倾覆。

5.6.5 玻璃钢围栏专项力学性能：

- 拉伸强度（纵向）不应低于300MPa

- 弯曲强度不应低于200MPa

- 弯曲弹性模量不应低于20GPa

- 巴氏硬度不应低于40

5.6.6 PVC围栏专项力学性能：

- 拉伸屈服强度不应低于37MPa

- 弯曲弹性模量不应低于2200MPa

- 简支梁冲击强度（23℃）不应低于40kJ/m²

- 简支梁冲击强度（-10℃）不应低于15kJ/m²

## 5.7 外观质量

5.7.1 各类围栏表面应光洁平整，无毛刺、裂纹、凹坑、划伤、锈斑等缺陷。

5.7.2 焊接部位应焊接牢固，焊缝应均匀、饱满、平整，无裂纹、夹渣、气孔、咬边等焊接缺陷。不锈钢围栏焊接后应进行打磨、抛光处理；钢制围栏焊接后应进行热浸镀锌或防腐涂层修补。

5.7.3 涂层（镀层）表面应均匀、连续，无气泡、针孔、流挂、漏涂（镀）等缺陷。

5.7.4 玻璃钢围栏表面应无气泡、裂纹、分层、纤维外露等缺陷，颜色均匀一致。

5.7.5 PVC围栏表面应无气泡、裂纹、杂质、色差等缺陷。

## 5.8 耐腐蚀性能

5.8.1 不锈钢围栏应按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验：

- SUS304材料试验时间不应少于240h，试验后表面不应出现明显锈蚀点

5.8.2 玻璃钢围栏应按GB/T 1462-2005进行吸水性试验，吸水率不应大于0.5%。按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验，试验时间不应少于480h，试验后表面不应出现起泡、分层、变色等老化现象。

5.8.3 PVC围栏应按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验（仅对金属连接件和加强芯材），试验时间不应少于240h，试验后不应出现明显锈蚀。

5.8.4 连接紧固件经盐雾试验后，应能正常拆卸，不得出现咬死或严重锈蚀。

## 5.9 电气安全要求

5.9.1 不锈钢围栏、热浸镀锌钢围栏等金属围栏应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω。

5.9.2 围栏与带电设备的安全净距应符合DL/T 1743-2017的规定。

5.9.3 ★玻璃钢围栏应进行绝缘性能试验：

- 工频耐压试验：电极间距100mm，施加工频电压50kV，持续1min，不应出现闪络或击穿

- 绝缘电阻测量：绝缘电阻不应小于1×10¹²Ω

5.9.4 PVC围栏的绝缘性能应满足使用场所的电气安全要求。

## 5.10 标识要求

5.10.1 围栏应在明显位置设置永久性标识，标识内容应包括：产品名称、规格型号、材质、制造厂名、出厂编号、出厂日期、执行标准编号。

5.10.2 围栏应悬挂或喷涂"止步，高压危险"等安全警示标识，标识应符合GB 2894-2008的规定。

5.10.3 警示标识应采用耐候性材料制作，在户外环境下使用寿命不应少于3年。

5.10.4 不同材质围栏宜采用不同底色以方便识别：不锈钢围栏为金属本色；玻璃钢围栏为黄色；PVC围栏为白色或按用户要求。

# 6 验收与检查

6.1 检查项目

试验类别分为出厂试验、到货抽检和验收检查，检查内容包括外观检查、尺寸检查、力学性能试验、耐腐蚀性能试验、电气安全试验和标识检查。

6.2 出厂试验

中标方应对所生产的产品逐批进行出厂试验并出具出厂试验报告或产品合格证明，招标方可采用现场见证、到货抽检或验收检查等方式核验试验有效性。出厂试验项目应包括：外观检查、尺寸检查、水平载荷试验、垂直载荷试验。

6.3 到货抽检

6.3.1 到货抽检按照DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》执行。

6.3.2 到货抽检不合格的，将增加抽样数量，扩大抽检范围，抽检仍不合格的，中标方应立即召回问题批次产品，招标方有权暂停或停止该供应商供货资格，并将抽检结果纳入网公司供应商失信扣分管理。

6.3.3 到货抽检费用由招标方负责，增加抽样数量抽检产生的费用由中标方负责。

6.4 验收检查

招标方组织对到货围栏产品开展验收检查，如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

6.5 检查内容

### 6.5.1 外观检查

（1）围栏表面应光洁平整，无毛刺、裂纹、凹坑、划伤、锈斑等缺陷。

（2）焊接部位应牢固，焊缝均匀饱满，无裂纹、夹渣、气孔等缺陷。

（3）涂层/镀层应均匀完整，无气泡、针孔、漏涂/漏镀等缺陷。

（4）玻璃钢围栏表面应无气泡、裂纹、分层、纤维外露。

（5）PVC围栏表面应无气泡、裂纹、杂质、色差。

（6）连接紧固件应齐全、紧固到位，无松动、锈蚀。

（7）安全警示标识应清晰、完整、牢固。

### 6.5.2 尺寸检查

测量围栏的尺寸是否符合本技术规范书及DL/T 1743-2017的要求。

### 6.5.3 力学性能试验

（1）水平载荷试验：在围栏顶部施加水平集中载荷1.0kN，测量最大变形量及卸载后残余变形量。

（2）垂直载荷试验：在围栏顶部施加垂直集中载荷1.5kN，检查各部件是否出现永久变形、裂纹或损坏。

（3）冲击试验：按本规范5.6.3条进行摆锤冲击试验。

（4）稳定性试验：移动式围栏按本规范5.6.4条进行水平推力稳定性试验。

### 6.5.4 耐腐蚀性能检查

按GB/T 10125-2012进行中性盐雾试验，检查产品耐腐蚀性能是否符合本技术规范书第5.8条的要求。

### 6.5.5 电气安全试验

（1）金属围栏接地电阻测量，接地电阻不应大于4Ω。

（2）玻璃钢围栏按本规范5.9.3条进行工频耐压试验和绝缘电阻测量。

### 6.5.6 标识检查

检查产品标识和安全警示标识是否清晰、完整、牢固，内容是否符合本技术规范书第5.10条的要求。

# 7 包装和运输

7.1 包装

产品包装应牢固，包装物表面应有明显的"防潮"、"防雨"、"严防碰撞"等字样。在包装物上至少应有如下标志：

a）产品名称；

b）制造厂名；

c）数量和重量；

d）出厂检验合格证；

e）执行标准的编号；

f）出厂日期。

7.2 运输

7.2.1 产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取有效防护措施，以免损坏或遗失。围栏各部件之间应采用软质材料隔离，防止相互摩擦造成表面损伤。

7.2.2 玻璃钢围栏和PVC围栏在运输过程中应避免长时间暴晒，防止材料老化。

7.2.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

★7.2.4 包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，招标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

# 8 技术文件

投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。技术文件要求如下：

a）产品性能试验报告；

b）供货批次产品出厂检验报告；

c）产品合格证书；

d）产品说明书，应至少包括正确安装、使用、维护和保养方法；

e）第三方型式试验报告（含力学性能、耐腐蚀性能、电气安全等关键项目）；

f）安装布置图及基础施工图（如适用）；

g）材料质量证明书（含材质化学成分和力学性能报告）。

# 9 培训及售后服务

9.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

9.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

9.3 招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。

9.4 中标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包含正确安装方法、使用要求、日常检查及维护保养等，并提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

# 10 技术差异表

投标方应将所供物资与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均应填写表10.1。

表10.1 技术差异表（投标方填写）

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标方：________________________ 盖章：________________________