物资名称：电杆警示防撞桶

技术规范书

编号：

2017年4月

## 目 录

1 总则 1

2 供货范围 1

3 应遵循的主要标准 2

4 使用条件 3

5 技术要求 4

6 验收与检查 6

7 包装和运输 7

8 技术文件 8

9 培训及售后服务 8

10 技术差异表 9

11 投标方需说明的其他问题 9

## 1 总则

  - 本技术规范书适用于电力行业电杆警示防撞桶的采购，它提出了该物资的功能设计、结构、性能、验收与试验、包装和运输等方面的技术要求。

- 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。凡本技术规范书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术规范书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以"对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异"为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术规范书的条文存在差异，招标方有权终止合同或退货，根据严重程度对投标方后续的投标有不同程度的影响。

1.7 投标方应按本技术规范书的要求在应标技术部分如实详细地填写应标物资的标准配置表，并在应标价格部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.8 投标方应充分理解本技术规范书，并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 本技术规范书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.10 标注"★"的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

## 2 供货范围

2.1 中标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的电杆警示防撞桶产品以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）。

2.2 中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，外购的组件或附件由中标方向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3 供货范围一览表

中标方应确保供货范围完整，对于属于本次供货物资正常使用所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，中标方仍须在执行合同时补足。中标方提供的具体规格见表2.1。

表2.1 供货范围及需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 材质类型 | 单位 | 数量 | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电杆警示防撞桶 | 详见技术要求 | PE | 套 |  | 是 | 需由供货方完成安装 |

2.4 物资配置表

物资配置见表2.2。

表2.2 物资配置一览表

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 配件配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 配件编码 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 电杆警示防撞桶 |  | 1 |  | 桶体 |  | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  | 反光膜 | 符合GB/T 18833 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 3 |  | 紧固件/连接件 |  | 套 | 1 |

注："默认项"填写"是"或者"否"，填"是"则价格纳入价格统计计算价格分，填"否"则价格不纳入价格统计计算价格分。

## 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 28650-2012 | 公路防撞桶 |
| 2 | GB/T 18833-2012 | 道路交通反光膜 |
| 3 | GB 2893-2008 | 安全色 |
| 4 | GB 2894-2008 | 安全标志及其使用导则 |
| 5 | GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |
| 6 | GB/T 15568-2008 | 通用型片基 |
| 7 | GB/T 1040-2018 | 塑料 拉伸性能的测定 |
| 8 | GB/T 1043-2008 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 |
| 9 | GB/T 9341-2008 | 塑料 弯曲性能的测定 |
| 10 | GB/T 16422-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 |
| 11 | GB/T 2408-2008 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 |
| 12 | DL/T 741-2019 | 架空输电线路运行规程 |
| 13 | DL/T 5220-2021 | 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 |
| 14 | JB/T 10485-2004 | 道路警示桩 |

## 4 使用条件

4.1 环境温度：5℃～+55℃。

4.2 相对湿度：5%～100%。

4.3 海拔高度：不超过2000m（超过2000m需特殊说明）。

4.4 使用环境：户外架空电力线路电杆、配电线路电杆及通信杆等，可长期经受日晒、雨淋、风沙、盐雾及温差变化等自然条件。

4.5 适用区域：适用于城市道路、乡村道路、农田、山地等各类地形环境中的电杆防撞保护。

## 5 技术要求★

### 5.1 产品材质要求

#### 5.1.1 聚乙烯（PE）材质防撞桶

5.1.1.1 桶体应采用线性低密度聚乙烯（LLDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）为基材，采用滚塑或吹塑工艺一次成型。

5.1.1.2 原料中应添加紫外线稳定剂（UV stabilizer）和抗氧剂，确保产品在户外使用条件下寿命不低于5年。

5.1.1.3 ★桶体壁厚：不小于3.0mm（最薄处），推荐壁厚4.0mm～5.0mm。

5.1.1.4 拉伸强度（GB/T 1040）：不小于15MPa。

5.1.1.5 冲击强度（GB/T 1043）：不小于15kJ/m²。

5.1.1.6 断裂伸长率：不小于200%。

5.1.1.7 耐老化性能（GB/T 16422，氙灯老化1000h）：外观无明显龟裂、粉化、变色，色差值ΔE≤5。

#### 5.1.2 玻璃钢（FRP）材质防撞桶

5.1.2.1 桶体应采用不饱和聚酯树脂为基体，以玻璃纤维及其织物为增强材料，采用手糊成型或模压成型工艺制造。

5.1.2.2 树脂含量（质量比）：45%～55%。

5.1.2.3 ★桶体壁厚：不小于2.5mm（最薄处），推荐壁厚3.0mm～4.0mm。

5.1.2.4 拉伸强度（GB/T 1447）：不小于60MPa。

5.1.2.5 弯曲强度（GB/T 1449）：不小于80MPa。

5.1.2.6 巴柯尔硬度：不小于35。

5.1.2.7 耐老化性能：经1000h人工加速老化后，外观无明显龟裂、粉化、变色，强度保留率不低于70%。

5.1.2.8 产品表面应覆盖胶衣层，胶衣层厚度不小于0.3mm，颜色均匀，无气泡、针孔等缺陷。

### 5.2 外观与颜色要求

5.2.1 产品外观应光洁平整、颜色均匀，无裂纹、气泡、毛刺、纤维裸露、纤维浸润不良、破损、变形等缺陷；切割面应平齐，无分层。

5.2.2 ★桶体颜色应为黄色（警示色），色标应符合GB 2893-2008中规定的安全色要求，色坐标值应在标准色差允许范围内。

5.2.3 反光膜应粘贴牢固、平整，无气泡、皱褶、翘边等缺陷。反光膜颜色为红白相间或黄黑相间，逆反射系数应符合GB/T 18833-2012中规定的Ⅴ类或Ⅳ类反光膜要求。

5.2.4 反光膜有效粘贴面积不应小于桶体侧面面积的30%，且应均匀分布，确保夜间在车辆灯光照射下具有足够的警示效果。

### 5.3 结构与尺寸要求

5.3.1 ★电杆警示防撞桶的基本结构应为中空圆柱体或锥台体。

5.3.2 推荐外形尺寸（直径×高度）：

- 小型：φ500mm×H1000mm（适用于城区窄路电杆）

- 中型：φ650mm×H1200mm（适用于一般道路电杆）

- 大型：φ880mm×H1200mm（适用于高速公路两侧及重要输电线路电杆）

5.3.3 投标方可根据实际应用场景提供其他规格尺寸，但须在投标文件中明确标注，并提供相应的性能测试报告。

5.3.6 桶体侧面应设置警示标识区，标识内容至少包括"高压危险 禁止攀登"或"电力设施 请勿靠近"等警示语，字体应清晰醒目。

5.3.7 桶体可设置嵌入式提手或吊环，便于搬运和安装，提手应能承受不小于50kg的静拉力。

### 5.4 性能要求

5.4.1 ★耐冲击性能：产品在20℃±5℃条件下，以10km/h速度进行碰撞试验后，桶体不应破裂、解体，应能保持整体结构完整。

5.4.2 耐候性能：产品经1000h人工加速老化试验后，外观不应出现明显龟裂、粉化、变色、起泡等劣化现象。

5.4.3 耐化学腐蚀性能：产品应能耐酸、碱、盐等常见化学品的腐蚀，在5% NaCl溶液、5% H₂SO₄溶液、5% NaOH溶液中分别浸泡72h后，外观无明显变化，质量变化率不超过±3%。

5.4.4 耐温性能：产品在-25℃低温环境下放置24h后，应无开裂、脆化现象；在+55℃高温环境下放置24h后，应无变形、软化、流淌现象。

### 5.5 反光膜要求

5.5.1 ★反光膜应符合GB/T 18833-2012中Ⅳ类或Ⅴ类反光膜的要求。

5.5.2 反光膜的逆反射系数（单位：cd·lx⁻¹·m⁻²）在观测角0.2°、入射角-4°条件下，白色不应低于250，红色不应低于50，黄色不应低于170。

5.5.3 反光膜的耐候性能：经自然暴露2年或人工加速老化1000h后，逆反射系数保留率不应低于80%。

5.5.4 反光膜的粘贴寿命：在正常使用条件下，反光膜有效使用年限不应低于3年，3年内不应出现大面积脱落、褪色、起泡等失效现象。

### 5.6 连接与固定要求

5.6.1 电杆警示防撞桶可采用抱箍式或捆绑式固定方式与电杆连接，连接件应牢固可靠。

5.6.2 连接件应具备防锈、防腐蚀能力，在户外正常使用条件下，使用寿命不低于5年。

5.6.3 产品安装后应与电杆紧密贴合，间隙不应大于10mm，且不应损伤电杆表面。

## 6 验收与检查

### 6.1 检查项目

试验类别分为出厂试验、到货抽检和验收检查，检查内容包括外观检查、尺寸检查、颜色检查、反光性能检查和标记检查。

### 6.2 出厂试验

6.2.1 中标方应对所生产的产品逐批进行出厂试验并出具出厂试验报告或产品合格证明，招标方可采用现场见证、到货抽检或验收检查等方式核验试验有效性。

6.2.2 出厂试验项目应包括但不限于：

- 外观质量检查（100%全检）；

- 外形尺寸及壁厚测量（每批不少于5%）；

- 颜色及反光性能检查（每批不少于5%）；

- 材料力学性能试验（每批不少于1组试样）。

### 6.3 到货抽检

6.3.1 到货抽检按批次进行，抽样基数不少于50个，抽样数量按GB/T 2828.1-2012中正常检验一次抽样方案执行，采用一般检验水平Ⅱ、AQL值2.5。

6.3.2 到货抽检不合格的，将增加抽样数量，扩大抽检范围。抽检仍不合格的，中标方应立即召回问题批次产品，招标方有权暂停或停止该供应商供货资格，并将抽检结果纳入供应商失信扣分管理。

6.3.3 到货抽检费用由招标方负责，增加抽样数量抽检产生的费用由中标方负责。

### 6.4 验收检查

招标方组织对到货电杆警示防撞桶产品开展验收检查，如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

### 6.5 检查内容

#### 6.5.1 外观检查

（1）材质应光洁平整、颜色均匀，无裂纹、气泡、毛刺、破损、变形等缺陷；切割面应平齐，无分层。

（2）塑料板黏接完好不得开胶，应光滑，无气泡。

（3）反光膜颜色应符合规定的要求，图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。

（4）连接件应完整无锈蚀，紧固件齐全。

#### 6.5.2 尺寸检查

测量物资的外形尺寸（直径、高度、壁厚）是否符合技术要求，尺寸偏差应符合以下要求：

- 直径偏差：±5mm；

- 高度偏差：±10mm；

- 壁厚偏差：不低于标称值的90%。

#### 6.5.3 颜色检查

采用标准色卡（如RAL色卡或潘通色卡）对比检查桶体颜色是否符合GB 2893-2008规定的安全色要求，反光膜颜色是否符合设计要求。

#### 6.5.4 反光性能检查

采用便携式逆反射系数测量仪检测反光膜的逆反射系数，检测结果应符合GB/T 18833-2012中Ⅳ类或Ⅴ类反光膜的要求。

#### 6.5.5 标记检查

检查产品上的警示标识、生产厂家、生产日期、执行标准编号等标记是否清晰、完整、牢固。

## 7 包装和运输

### 7.1 包装

7.1.1 产品包装应牢固可靠，包装物表面应有明显的"防潮"、"防雨"、"严防碰撞"等字样。在包装物上至少应有如下标志：

a) 产品名称；

b) 制造厂名；

c) 数量和重量；

d) 出厂检验合格证；

e) 执行标准的编号；

f) 出厂日期。

7.1.2 桶体之间应采用柔性隔离材料（如泡沫板、气泡膜等）进行分隔，防止运输过程中相互碰撞造成表面损伤。

7.1.3 反光膜应单独包装，避免在运输过程中被刮伤或污染。

7.1.4 连接件、紧固件等小件应装箱保管，防止丢失。

### 7.2 运输

7.2.1 产品经妥善包装后，在运输过程中应采取有效防护措施，以免损坏或遗失。

7.2.2 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

7.2.3 ★包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，招标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

7.2.4 运输过程中应避免重压、曝晒和雨淋，装卸时应轻拿轻放，严禁抛掷。

## 8 技术文件

投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。技术文件要求如下：

- 产品性能试验报告；

- 供货批次产品出厂检验报告；

- 产品合格证书；

- 产品说明书，应至少包括正确使用、安装方法、维护和保养方法；

- 材质检测报告（含第三方检测机构出具的材料成分分析报告）；

- 反光膜性能检测报告；

- 产品安装示意图及安装说明书。

## 9 培训及售后服务

9.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

9.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

9.3 招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障（如桶体开裂、反光膜大面积脱落、颜色严重褪变等）时，中标方应对产品进行保修或更换。

9.4 中标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包含正确使用方法、安装方法及维护保养等，并提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

9.5 中标方应建立产品售后档案，对每批次产品的使用情况、维修记录等进行跟踪管理，质保期内每半年至少进行一次回访。

## 10 技术差异表

投标方应将所供物资与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均应填写表10.1。

表10.1 技术差异表（投标方填写）

| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标方： 盖章：