标准化作业垫技术规范书

一、整体外观与标识参数

表格

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 主体颜色 | 南方电网标准墨绿色（RGB 参考：#006633），色泽均匀无偏差 |
| 标识内容 | 左上角为中国南方电网 LOGO + 中英文全称；右上角为 “标准化作业” 字样；下方分三栏，依次为 “安全工器具”“施工工器具 / 试验设备”“施工材料 / 材料用品”，字体、配色与南网视觉识别系统一致 |
| 标识工艺 | 高温丝印 / 热转印工艺，耐磨耐刮，长期擦拭、物品摩擦不脱落、不褪色 |
| 边缘工艺 | 全周锁边 / 一体封边，针脚细密无脱线，边角做圆角钝化处理，防卷边、防勾丝 |

二、尺寸规格参数（按以下要求定制）

表格

| 规格类型 | 推荐尺寸（长 × 宽） | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 中型通用垫 | 1.5m × 2.0m | 常规现场试验工位摆放区 |
| 分区结构 | 三栏式布局，三栏宽度比例约为 1:1:1，分区线条清晰，边框宽度≥2cm |  |
| 厚度 | 标准款 5mm |  |

三、材质与核心性能参数

1. 主体材质

- 上层：加厚耐磨牛津布 / 帆布（PVC 涂层），或原生丁腈橡胶复合层，防水防油、防污易清洁

- 底层：防滑橡胶 / 丁腈防滑层，贴合地面不滑移，防潮隔湿

- 整体环保无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合室内使用标准

2. 物理机械性能

表格

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 耐磨性能 | 阿克隆磨耗量≤0.5cm³/1.61km，长期使用无明显磨损 |
| 拉伸强度 | ≥9MPa，断裂伸长率≥280%，不易撕裂 |
| 防滑系数 | 干态摩擦系数≥0.6，湿态≥0.5，设备摆放无移位 |
| 静态承重 | 50kg/㎡持续 24h 无永久凹陷、变形 |
| 耐温范围 | -20℃~+65℃，库房及现场环境无发硬、发粘、开裂 |

3. 绝缘与防护性能

- 防水防潮：整体致密不吸水，可隔绝地面潮气，保护绝缘工器具、精密设备不受潮

- 阻燃等级：UL94 V0 级，离火自熄，符合消防安全要求

四、检验与验收标准

- 外观验收：无破损、无脱线、无色差，标识清晰无错印、无模糊，边缘封边严密无开线

- 尺寸偏差：长宽偏差≤±1%，厚度偏差≤±0.2mm，分区线条位置偏差≤±5mm

- 性能检测：出厂提供第三方检测报告，包含耐磨、防滑、绝缘、阻燃等关键指标检测结果

- 使用年限：正常工况下使用寿命≥5 年，质保期≥2 年

五、使用与维护要求

- 仅用于工器具、设备、材料静态摆放，禁止踩踏、碾压、切割或作为带电操作站立垫使用

- 日常用中性清洁剂擦拭清洁，避免强酸强碱、有机溶剂腐蚀

- 存放于干燥通风处，避免长期暴晒、重压、折叠，防止变形老化

- ★注：报价方式为总价报价，报价应包含货物销售的全部费用（运输费、服务费、税费等）；供应商应能开具货物类专用增值税发票。

- ★供应商需按下图如图供货：