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柳州供电局城北分局匹克球运动场地建设服务技术规范书





 



广西电网有限责任公司柳州供电局
2026年7月


[bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc444945508]一、服务范围
本技术条款主要描述广西电网有限责任公司柳州供电局城北分局匹克球运动场地建设服务服务项目有关事项。
二、服务实施地点
[bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830]柳州市，柳州供电局城北分局
3、 服务具体内容
（一）匹克球地胶采购铺设安装；
[bookmark: OLE_LINK6]（二）移动匹克球柱（含网）采购安装；
（三）球场照明灯采购安装；
（四）挡板采购安装。
[bookmark: OLE_LINK7]四、产品验收、交付及售后服务要求
（一）所有产品必须符合国家及行业相关标准，并满足采购文件技术要求。如发现假冒伪劣或以次充好产品，采购人有权按“假一罚十”追究责任。
（二）交货时间及地点：供应商须在合同签订后15天内，免费将货物运送至采购单位指定地点，并完成安装调试，达到验收标准。
（三）售后服务要求：
1.质保期：自最终验收合格之日起，质保期内提供全免费上门保修服务；
2.响应时间：产品出现质量问题时，供应商须在1小时内响应，24小时内到达现场，一般故障48小时内修复，未能修复的应予以更换；
3.提供现场技术培训，确保采购单位人员能独立操作及进行简单故障排除；
4.提供定期回访检查服务；
5.质保期过后，提供终身有偿维修服务。
五、其他要求
（一）投标单位须提供2022年1月1日以来的同类项目成功案例证明材料（合同扫描件等）；
（二）投标单位须提供所提供产品的型号及参数。
（三）应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人；
（四）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
六、采购内容及技术要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	匹克球地胶（室内外通用）
	1
	片
	[bookmark: OLE_LINK2]
匹克球专用运动地胶，专业体育运动设施知名品牌厂家，采用多层复合PVC材料，高品质环保原材料，无毒无味，绿色安全。耐高低温，安装便捷，色彩美观。可抗褪色、抗老化出油，专业纹路，防潮耐高温，适合专业匹克球室内和室外场地使用。包安装嵌入地铺设。
1.单卷面积尺寸：15m*7.2m＝27㎡
2.厚度规格：3.0mm-4.5mm
3.标准场地铺装总尺寸（含缓冲区）：9.14m*18.29m
4.外观：无裂纹、断裂、分层、折皱、气泡、漏印、缺膜、套印偏差、色差、污染、图案变形等现象。
5.表面纹路：水晶细沙纹，哑光不反光、摩擦力均衡，急停不打滑。
6.耐磨性T级≤2.0mm³
7.焊接强度平均值≥240N/50mm
8.氯乙烯单体≤5mg/kg
9.可溶性铅≤20mg/㎡
10.可溶性镉≤20mg/㎡
11.甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)
12.短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g /kg
13.为了有效降低病毒的传播效率，经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，抗滑值依据GB36246-2018标准80-110，尺寸变化率≤0.4%，硬度依据GB/T531.1-2008标准70-95Shore A。须提供具有CMA和CNAS标识的对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
14.为保证产品在四季变化条件下性能稳定，需完成环境适应性试验，循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）总时长不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，尺寸变化率≤0.4%，抗滑值依据GB36246-2018标准80-110，须提供具有CMA和CNAS标识的对此项要求的单独检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
15.为保证产品耐老化性，提供送样日期到签发日期不低于336h耐湿热老化后，拉伸强度老化前后≥0.7MPa,拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%检测报告。须提供具有CMA和CNAS标识的对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
16.为保证标志标线清晰耐用,运动地板专用面漆涂层，经过1000小时的氙灯老化后，检测周期不低于老化时长，外观无明显色差，无剥落，无开裂，无粉化，无明显变化，附着力参考GB/T 9286-2021标准：0级，须提供具有CMA标识的对此项要求的单独测试合格检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图
17.质保期为5年

	2
	[bookmark: OLE_LINK3]移动匹克球柱（含网）
	1
	套
	1.材质:全铝合金型材制作可完全回收重复利用，304不锈钢螺丝。
2.工艺:表面经超耐候纯聚酯静电粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。
[bookmark: _GoBack]3.球柱带轮有支架，横杆采用80x40x2mm铝合金方管，球柱立柱采用40xφ8mm铝合金圆管，配备专用标准匹克球网(含中心索带)线径2mm，网孔45x45mm(单层)，球网应由不允许球穿过的网状织物材料（如高强度尼龙或聚酯纤维）制成，网眼尺寸应小于或等于50mm×50mm。球网顶部需采用宽5.08厘米（2英寸）的白色胶带固定，胶带内需穿过绳索或线缆，以紧贴绳索；球网下沿需有较厚的织物胶带或乙烯基条加固，以保持网形稳定。
[bookmark: OLE_LINK1]4.占地面积:长6895x宽758x高914mm，含安装
5.为保证产品的品质及耐用性，球柱管材需提供具有CMA或CNAS标志的紫外老化试验报告，符合GB/T 23987-2009标准要求，通过≥1500h紫外老化试验后，检测结果样品无气泡、无裂纹、变色等级≤2级。
6.为保证产品的稳固性，球柱固定螺丝需提供具有CMA或CNAS标志的防松动性能试验报告，依据《GJB 150.16A-2009》标准要求，经受≥100万次频率100Hz、振幅0.2mm的正弦波震动试验后，检测结果螺丝均无松动
7.为保证运动场地使用材料的安全环保性，产品表面所用聚酯粉末需提供具有CMA或CNAS标志的挥发性有机物VOCs含量检测报告，符合《GB/T 34682-2017》标准要求，检测结果VOCs含量≤15g/L。
8.质保期为3年。

	3
	[bookmark: OLE_LINK4]球场照明灯
	6
	盏
	1.功率：150W
2.体育场地专用LED
3.铝材+ABS面罩
4.光通量约30000LM 
5.质保期为3年
包含安装管材、线材

	4
	[bookmark: OLE_LINK5]挡板
	10
	块
	1.专用挡板
2.规格尺寸：134*13.5*36cm
3.材质：优质钢管防水牛津布
4.知名品牌
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