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[bookmark: _Toc237558179]1 采购标的及清单
本项目为深圳供电局研制一款具备防误功能的单电机三工位隔离接地开关操作摇研制项目，采购研制所需的全部原材料及标准件，用于加工制作样机及成品。具体采购清单如下：
	序号
	材料名称
	规格/材质
	单位
	数量
	用途

	1
	齿轮钢
	SKD11
	件
	18
	齿轮加工

	2
	铝合金块
	6061/420*170*25
	件
	20
	零散部件加工

	3
	不锈钢块
	SUS304
	件
	30
	外壳及固定部件加工

	4
	不锈钢棒材
	Φ32*150
	件
	6
	传动轴制作

	5
	黄铜棒材
	Φ30*40
	件
	18
	零散部件加工

	6
	行星齿轮组
	1/
	组
	30
	内部紧固及定位

	7
	摇柄
	110滚珠摇柄
	件
	4
	操作部件

	8
	五防锁具
	适配共创五防
	个
	8
	防误插定位块加工
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	直线运动化工滚珠轴承
	内径32mm，304/316不锈钢，P5级高精度
	个
	8
	内部紧固及定位

	10
	不锈钢深沟球轴承
	内径32mm，304/316不锈钢，P5级高精度
	个
	8
	内部紧固及定位

	11
	双向棘轮头
	9*12
	个
	8
	变向部件


2 材料技术要求
[bookmark: _Toc237558181][bookmark: _Toc237557102][bookmark: heading_2]2.1 齿轮钢
1) 采用优质合金齿轮钢，常用20CrMnTi/40Cr，材质成分符合国标，严禁使用普通碳钢替代。
2) 需经过渗碳淬火+低温回火处理，齿面硬度HRC58～62，芯部韧性充足，具备高耐磨、抗冲击、抗疲劳特性。
2.2 铝合金块
1) 采用6061/6063航空工业铝合金，材质均匀、无杂质。
2) 质轻、高强度、不易变形、韧性好、不易断裂。
3) 表面阳极氧化处理，耐氧化、耐轻度腐蚀，不掉粉、不发白。
2.3 不锈钢块
1) 采用304不锈钢，沿海重腐蚀区域采用316L不锈钢。
2) 耐腐蚀、不生锈、高强度、不变形、耐高低温、耐户外潮湿环境。
3) 切割平整、打磨光滑、无毛刺、直角规整，孔径、厚度尺寸一致。
4) 无锈斑、无划痕、无氧化皮、无发黑酸洗残留。
2.4 不锈钢棒材
1) 304/316L实心不锈钢圆棒，整材无拼接、无补焊。
2) 抗拉强度高、抗弯抗扭、不易弯曲变形、韧性优良、耐疲劳。
3) 外圆光洁、圆度均匀、直线度达标；
4) 无弯曲、无椭圆、无裂纹、无砂眼；
5) 端面平整垂直，无毛刺。
6) 通体不锈、耐潮湿、耐盐雾，长期户外使用不生锈、不点蚀。
2.5 黄铜棒材
1) 采用H59/H62优质黄铜棒，铜锌配比合规。
2) 导电性能优良、自润滑耐磨、不易氧化、不易锈蚀、塑性好。
3) 表面光洁、尺寸均匀、无砂眼、无裂纹、无空心、无夹杂。
2.6 行星齿轮组
1) 太阳轮、行星轮、内齿圈全部采用合金齿轮钢，整体热处理。
2)  传动效率高、扭矩大、噪音低、回程间隙小；
3) 承载能力强、抗冲击、耐长期连续运转疲劳；
4) 齿轮啮合精准，无卡涩、无跳齿。
5) 整套总成配合精密，轴承间隙合理，转动顺滑，无轴向窜动、无径向晃动。
2.7 摇柄
1) 主体高强度合金钢材/不锈钢，握柄防滑绝缘护套牢固耐磨。
2) 整体刚性强、无弯曲变形、操作力矩传递可靠、不打滑、不脱扣。
3) 表面防锈处理，无锈蚀、无裂纹、无变形，握持舒适、防滑耐用。
2.8 五防锁具
1) 锁体不锈钢/高强度合金，锁芯铜合金，锁栓高强度防锈材质。
2) 闭锁可靠、解锁顺畅、无卡滞、无失灵；
3) 钥匙唯一对应、互锁逻辑准确，防误开、防误解锁；
4) 具备防撬、防锈、防尘、防潮能力，适应户外箱体环境。
5) 机械操作寿命长，长期反复闭锁解锁不卡顿、不失效。
2.9 直线运动化工滚珠轴承（直线滑动轴承）
1) 高精度滚珠结构，保持架高强度工程材质，滚珠高碳轴承钢。
2) 直线运动顺滑、无卡顿、无阻滞、无异响；
3) 精度高、磨损小、自润滑、耐粉尘；
4) 同心度、配合公差符合精密直线传动标准。
2.10 不锈钢深沟球轴承（旋转支撑轴承）
1) 全套不锈钢轴承材质，内外圈、钢球、保持架防锈材质。
2) 防水、防潮、防锈、耐盐雾，适合户外潮湿箱体工况；
3) 转动灵活、间隙均匀、无卡滞、无异响、无旷量；
4) 精度稳定、耐疲劳、耐长期低速高频转动。
5) 双面防尘密封结构，防灰尘、防潮气侵入，内部润滑脂饱满长效。
2.11 双向棘轮头（双向机械棘轮扳手组件）
1) 整体高强度铬钒钢，整体淬火硬化处理。
2) 双向换向可靠、卡位精准、不跳齿、不打滑；
3) 棘轮咬合紧密、受力均匀、抗冲击、高扭矩不崩齿；
4) 切换档位清晰、操作顺畅。
5) 反复换向、反复受力不疲劳、不磨损、不失效，满足设备检修频繁操作。
2.12通用验收总条款
1) 所有金属构件无裂纹、无砂眼、无变形、无锈蚀、无加工缺陷；
2) 所有传动、轴承、锁具类配件动作顺畅、配合精密、功能完好；
3) 户外使用件必须满足防潮、防尘、防锈、耐盐雾环境要求；
4) 所有材料材质合规，严禁以次充好、以普通碳钢替代合金/不锈钢；
5) 尺寸公差、外观质量、机械性能全部满足电力设备机械装配与长期运行要求。
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1) 所有材料应为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业相关标准；
2) 每批材料到货时应随附材质证明书、出厂检验报告或合格证；金属材料应提供化学成分及力学性能报告；
3) 甲方有权对到货材料进行抽检，抽检项目包括外观检查、尺寸测量、材质核对等；必要时可送第三方检测机构进行材质化验，检测费用由供应商承担（如不合格）；
4) 材料包装应完好，标识清晰，标明材料名称、规格、材质、数量、生产厂家、生产日期及执行标准号。
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1) 黄铜棒等金属材料应捆扎或装箱，端面防锈处理，防止运输中磕碰、变形、锈蚀；
2) 包装箱及电镀成品应单独包装，防止表面划伤；
3) 随货提供装箱清单、材质证明、合格证等技术资料。
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1) 交付地点：深圳供电局指定地点；
2) 交付时间：合同签订后30日内完成全部材料交付；
3) 验收按本规范书第2、3章要求执行，材料规格、数量、材质、质量证明文件齐全且抽检合格为验收合格；
4) 验收不合格的材料，供应商应在10日内免费更换合格产品，由此产生的一切费用由供应商承担。
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1) 供应商应保证所供材料符合本规范书要求及相关国家、行业标准，对材料质量负责；
2) 因材料质量问题导致接头加工失败或性能不达标，供应商应免费补发合格材料，并承担相应损失；
3) 金属材料及标准件质保期不少于2年；
4) 接到质量问题反馈后，供应商应在24小时内响应，48小时内提出处理方案。

[bookmark: _Toc237558194]7 其他要求
	1
	需上传有效营业执照

	2
	本项目报价低于85% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明侧视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
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