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1 总则

1.1 项目概况

本技术规范书针对锥形交通路标（简称交通锥）的采购、供货、质量控制、现场验收及售后服务作出统一技术规定。本产品主要用于电力场站、道路施工、应急抢险、现场隔离警戒、临时交通组织、作业区域封闭等安全警示场景。

1.2 适用范围

本规范适用于本项目所有批次交通锥的选型、生产、供货、检验、验收。所有供货产品必须完全满足本规范全部条款要求，不允许负偏离。

1.3 引用标准及规范

（1）GB/T 24720‑2009《交通锥》

（2）GB/T 18833‑2022《道路交通反光膜》

（3）GB/T 16422.2《塑料实验室光源暴露试验方法》

（4）JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》

所有产品须符合上述国家及行业现行最新标准。

1.4 使用环境条件

产品适用于室外全天候使用环境，工作温度范围‑25℃～+55℃，具备防晒、防雨、防尘、抗老化、抗碾压、耐低温冲击能力，可长期户外布设使用。

2 总体技术要求

2.1 材料技术要求

2.1.1 锥体采用高弹性改性PVC或TPU高强度柔性材料，韧性高、弹性好，车辆碾压后可自动回弹复原，无断裂、无发白、无永久变形。

2.1.2 材料具备抗紫外线、抗老化、防褪色性能，长期户外使用不粉化、不开裂。

2.1.3 底座采用高密度加重橡胶底座，配重均匀密实，稳定性强。

2.1.4 锥体与底座连接结构牢固，经碾压、拉扯、撞击不松动、不脱落。

2.1.5 产品整体中空结构，可多层堆叠收纳，搬运便捷、不易粘连。

2.2 结构与规格尺寸

2.2.1 产品规格：标准高度900mm，整体尺寸偏差≤±5%。

2.2.2 底座外形：方形/正八边形，底座尺寸不小于360mm×360mm。

2.2.3 单只成品总重量≥4.8kg，保证抗倾覆稳定性。

2.2.4 锥顶设置一体式手提孔，方便快速布设与收纳。

2.2.5 锥身配置两道高强级白色反光带，单条反光带宽度≥80mm，上下布局均匀对称。

2.2.6 锥体主色为国标警示红色，色泽均匀、醒目统一。

2.3 外观质量要求

2.3.1 锥身表面平整光滑，无气泡、裂纹、缺料、变形、毛刺。

2.3.2 整体颜色均匀一致，无明显色差、斑驳、污渍。

2.3.3 反光膜粘贴平整、紧实、无翘边、无褶皱、无脱胶、无破损。

2.3.4 产品无多余印刷、无杂色，整体规整统一。

3 产品性能技术指标

3.1 反光性能要求

3.1.1 反光膜采用微棱镜高强级反光膜，满足GB/T 18833‑2022 Ⅳ类 R2级反光指标。

3.1.2 夜间反光可视距离满足道路及场站安全警示标准，雨天潮湿环境反光性能无明显衰减。

3.1.3 反光膜附着力强，剥离试验局部剥离长度≤25mm，不出现大面积脱落。

3.2 力学性能要求

3.2.1 抗倾覆性能：锥顶施加13N水平推力，交通锥不翻倒，撤力后自动直立复位。

3.2.2 跌落性能：1.5m高度自由跌落，锥体、底座无碎裂、无开裂、无脱底。

3.2.3 低温抗撞击性能：‑25℃低温静置2小时后撞击试验，产品不破裂、反光膜不脱落、可正常回弹。

3.2.4 碾压回弹性能：车辆碾压后快速恢复原形，无永久性变形、无断裂。

3.2.5 底座与锥体连接牢固，受力不分离。

3.3 耐候老化性能要求

产品经人工加速老化600小时试验后，锥身无开裂、无粉化、无严重褪色；反光膜不起泡、不脱落、不龟裂，反光衰减符合国标允许范围，满足长期户外使用要求。

4 检验检测规则

4.1 检验分类

4.1.1 出厂检验：每批次产品必须进行外观、尺寸、重量、反光外观、装配质量检验，合格后方可出厂。

4.1.2 型式检验：新产品定型、材料工艺变更、停产复产、年度抽检、主管部门抽查时开展全套型式试验。

4.2 抽样及判定标准

同材质、同工艺、同规格产品为一个检验批次。随机抽样检测，单项不合格加倍复检，复检仍不合格判定整批拒收。

5 标志、包装、运输与贮存

5.1 产品标志要求

每只交通锥永久标识清晰：生产厂家、执行标准、生产日期、批次号。

5.2 包装要求

统一打包防护包装，防止运输挤压、磕碰、划伤，每批次附带合格证及出厂检验资料。

5.3 运输要求

运输中禁止抛摔、重压、尖锐物刺划，保证产品完好无损。

5.4 贮存要求

存放于通风干燥场地，避免长期超高堆叠、高温暴晒及腐蚀环境。

6 供货范围

供货范围包含：合格成品交通锥、产品合格证、出厂检验报告。

可选配件：警示灯、连接链条（按需配置）。

	序号
	设备名称
	招标方要求
	招标方要求

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式、规格
	单位
	数量

	1
	交通锥桶
	PVC软质型，900mm
	个
	30
	
	
	


7 到货验收标准

7.1 资料验收：合格证、检验资料齐全、信息完整。

7.2 外观验收：外观规整、颜色统一、反光带完好无脱胶。

7.3 尺寸重量验收：高度、底座尺寸、单重满足规范要求。

7.4 抽样试验：跌落、回弹、稳定性抽检合格。

7.5 所有条款必须全部满足，不允许负偏离。

8 质量保证及售后服务

8.1 质保期内因材质、工艺问题出现开裂、断裂、严重褪色、反光膜脱落、底座脱落等质量问题，供方免费更换。

82供方提供技术咨询服务，批量质量问题48小时内响应处置。

9 技术偏离表

序号 技术条款 招标要求 投标响应 偏离情况 备注 

1 执行标准 符合GB/T24720、GB/T18833等现行国标    

2 产品规格 900mm，底座≥360×360mm，重量≥4.8kg    

3 主体材质 高弹性PVC/TPU、可碾压回弹，橡胶加重底座    

4 反光配置 两道高强级R2级反光膜，粘贴牢固无脱落    

5 力学性能 抗倾覆、跌落合格、低温撞击合格、碾压回弹    

6 耐候性能 600h老化无开裂、脱落、严重衰减    

7 外观质量 无裂纹、无气泡、无色差、反光平整    

8 包装标识 带厂家、批次、日期标识，随货带合格证    

9 验收要求 全部参数满足要求，无负偏离     

说明：无偏离、正偏离允许，禁止负偏离。
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所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标


