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一、总则
1.1 本技术要求适用于本单位硅PU篮球场修缮工程，包含原有面层局部铲除、基层病害处理、硅PU面层修补、场地标线复原、排水及收边整治等全部工作内容。
1.2 修缮完成后场地应满足篮球运动使用功能，符合《合成材料运动场地面层》（GB 36246）相关规范，做到平整防滑、弹性适度、无空鼓开裂、排水通畅、标线规范。
1.3 所有进场材料须为正规合格产品，提供产品合格证、型式检测报告，环保指标达标，无刺激性异味。
二、基层（水泥混凝土基础）修缮要求
2.1 施工前全面排查基础，对空鼓、起砂、起皮、坑洞、裂缝、油污、积水点位做好标记。空鼓部位必须凿除，不得直接覆盖修补。
2.2 裂缝处置：发丝细微裂缝，开槽清灰后灌注弹性密封胶；宽度较大结构性裂缝，切V型槽，清理浮渣灰尘，涂刷界面剂，采用高强修补砂浆填充找平、打磨平整。
2.3 坑洞、破损区域：剔除松散混凝土，清理干净，湿润基面后使用高强修补砂浆分层修补找平，养护到位。修补完成后采用2m靠尺检查，平整度误差≤3mm。
2.4 场地坡度维持0.5%～1%，保证雨水顺利排走，修缮后不得出现新积水点。
2.5 基面打磨除尘，油污区域使用专用除油剂清洗，充分晾干；基面含水率控制≤8%后方可开展面层施工。
三、硅PU面层修缮施工要求
3.1 局部修缮：仅铲除破损失效面层，切割边界顺直，周边打磨形成平缓过渡，新旧面层搭接平顺，无台阶、无明显高差。
3.2 底漆：修补区域均匀涂刷封闭底漆，封闭基面、增强粘结力，不漏涂、不积浆。
3.3 弹性层：分层刮涂，单层薄涂，待上一层完全固化再施工下一层；总弹性层厚度≥3mm，杜绝气泡、针孔、流挂。
3.4 防滑面层：面漆颜色与原有场地保持一致，哑光防滑，不泛光，无粉化、颗粒脱落。局部修补区域整体厚度与原有面层平齐。
3.5 整体新铺区域硅PU总厚度不小于4mm；面层性能指标满足国标回弹、防滑、耐候、耐磨要求。
四、场地标线施工要求
4.1 待面层完全固化后放线，采用与硅PU面层兼容的专用聚氨酯划线漆。
4.2 按国际篮联FIBA标准篮球场尺寸放线复核，放线误差≤±5mm。
4.3 所有标线宽度统一为5cm，线条顺直、边缘整齐，无晕染、锯齿、断点。
4.4 划线完成后按材料要求养护，养护期禁止踩踏摩擦。
五、排水、收边及附属设施整治
5.1 疏通场地周边排水沟、雨水口，清理淤泥杂物；破损排水盖板、井圈同步检修更换。完工后试水，雨后30分钟内场地无积水。
5.2 场地与道路、绿化带交接位置做好收边处理，防止面层边缘进水、翘边、脱层。
六、施工环境及养护要求
6.1 施工环境温度控制在5℃～35℃，雨天、结露、大风天气严禁施工。
6.2 各工序分层施工，前道工序干透后方可进行下一道工序。
6.3 全部修缮完工后，整体养护不少于7天，养护期间禁止人员踩踏、堆放重物、车辆碾压。
七、质量验收标准
7.1 外观：表面色泽均匀，无裂纹、空鼓、起泡、脱层、明显色差。
7.2 平整度：2m靠尺检测，间隙≤3mm。
7.3 标线：尺寸准确、线条牢固清晰。
7.4 排水：洒水试验，场地无积水。
7.5 资料：承包人提交材料合格证、检测报告、施工记录、隐蔽修补记录，作为验收资料。
八、安全文明施工要求
8.1 施工期间做好围挡警示，设置安全提示标识，避免无关人员进入作业区域。
8.2 规范处置废料、废渣，及时清运，保持现场整洁。
8.3 落实作业安全防护，做好材料存放管理，做好防火措施。
九、质保要求
9.1 本项目质保期不少于1年，质保期内因施工、材料质量问题出现开裂、起鼓、脱层、标线脱落等缺陷，由施工单位无偿上门维修。
