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[bookmark: _Toc22282]总 则
1. 本文件为一种脚扣交叉及防脱落装置项目物资采购项目技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。
[bookmark: heading_1]
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[bookmark: _Toc11558]1　标的概况
标的名称：一种脚扣交叉及防脱落装置项目物资采购
实施计划编号：（030500KZ25120066）
随着配网施工技术不断进步，电杆攀登工具经历了由脚踏板到脚扣的演变，脚扣已成为配网登杆作业的主流工具。但现行脚扣的结构形式沿用多年，改良成果未能有效推广，在配网实际作业中的适应性不足，主要表现在以下三个方面。
（一）交叉使用受限。传统脚扣无法交叉使用，交叉后易出现开叉滑杆，杆上作业时只能单脚支撑全身重量、单脚维持平衡，支撑脚极易酸痛，不符合人体工学，需频繁更换支撑脚，无法长时间站立作业。
[bookmark: _GoBack]（二）鞋码鞋型适配性差。传统脚扣踏板为U型封闭结构，鞋头空间受限，仅能配合软胶鞋使用；小鞋码使用者绑带系不紧、脚掌包裹不完整，攀登中易松脱，大鞋码使用者脚掌无法穿入，不同鞋码人员往往需单独定制脚扣；铁头鞋、运动鞋等鞋头较大的鞋型无法配合使用。
（三）防脱落能力不足。绑带为单一主绑带结构，无脚后跟限位，缺少可快速锁紧的机构，登杆过程中存在脚扣从脚部脱落的风险，直接影响高处作业安全。
本项目针对上述问题，研制一种脚扣交叉及防脱落装置：在踏板处设置由固定被扣链与可活动弹簧扣链组成的交叉连接组件，双脚扣交叉后扣接为闭合椭圆整体，防止开叉滑杆，使脚扣兼具脚踏板双脚持平站立、站立省力舒适的优势；将踏板由U型改为L型并在踏面等距开设调节槽，配合带压扣拉紧器的主绑带与可调后帮带，实现多鞋码、多鞋型自适应与可靠防脱，提升登杆作业的安全性、舒适性与作业效率。本次采购为上述装置加工制作所需的全套物资材料。
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2　采购物资清单
	序号
	材料名称
	技术参数

	1
	改良踏板材料
	材质
	采用高强度碳素结构钢，板厚不小于4mm

	
	
	结构形式
	由原U型结构改良为L型，内侧保留直角折弯作限位，外侧直角折弯处做改平处理，消除鞋头空间限制

	
	
	承载性能
	单块踏板静载荷不低于150kg，承载后无塑性变形

	
	
	踏面处理
	踏面做防滑滚花或花纹处理，提升脚掌摩擦力

	
	
	边缘要求
	所有边缘、尖角倒钝处理，无毛刺、无划手风险

	
	
	适配范围
	适配35—46码鞋型，兼容铁头鞋、运动鞋、软胶鞋

	
	
	槽间距
	沿踏板宽度方向每间隔10mm平行开设一道竖槽

	
	
	槽尺寸
	单槽宽度3mm，槽体有效长度25mm

	
	
	槽口处理
	槽口边缘做R0.5mm倒角并去毛刺，无尖锐棱角

	
	
	槽位布局
	槽位总数量覆盖全踏板宽度，前后调节行程满足不同鞋码穿接需求

	
	
	强度要求
	开槽后踏板剩余截面强度满足静载荷要求，槽口无裂纹

	
	
	功能
	用于主绑带穿接固定，实现鞋码自适应调节

	2
	固定被扣链
	材质
	采用不锈钢材质

	
	
	结构形式
	由不少于6个钢制小圆环逐环焊接成弧形结构

	
	
	单环强度
	单个圆环破断拉力不低于1000N

	
	
	连接方式
	链末端焊接固定于脚扣踏板下方圆钢基体处，焊缝饱满、无虚焊夹渣，焊后做防锈处理

	
	
	适配范围
	弧形展开长度与圆环数量满足φ190mm—φ350mm杆径下的交叉间距，可形成不同尺寸闭合椭圆

	3
	可活动弹簧扣链
	组成结构
	一端为D型合金钢弹簧扣，另一端连接镀锌钢丝绳

	
	
	弹簧扣性能
	自带自动闭锁结构，扣入圆环后自动锁止，需手动按压弹簧开口方可解锁；破断拉力不低于1200N

	
	
	钢丝绳性能
	直径不小于3mm，破断拉力不低于1500N；末端焊接固定于脚扣踏板下方圆钢处，绳端做防散股处理

	
	
	耐久性
	扣接、解锁反复开合500次后闭锁功能正常

	
	
	操作要求
	扣接、解锁动作单手可完成

	4
	防脱落绑带材料
	绑带材质
	高强度尼龙织带，宽度不小于50mm

	
	
	断裂强度
	不低于2000N

	
	
	锁紧机构
	配套压扣式拉紧器，带多组卡齿锁紧结构，可快速调节松紧，锁紧后无自发松脱

	
	
	调节功能
	绑带可穿过踏板不同槽位，实现前后位置灵活调节、带长度调节结构，可按脚型大小调节围度、实现脚后跟限位固定，防止作业过程中脚扣从脚部滑脱

	
	
	环境适应性
	耐磨、耐老化，适配户外作业环境

	
	
	连接配件
	采用高强度工程塑料插扣，穿戴便捷、连接可靠

	5
	脚扣主体适配材料
	材质
	高强度无缝钢管弯制成型

	
	
	表面处理
	表面热镀锌防锈处理，镀层均匀无漏镀

	
	
	适配范围
	适配常规10kV配电φ190mm拔梢水泥电杆，可调范围覆盖φ190mm—φ350mm杆径

	
	
	力学性能
	整体力学性能符合DL/T 1477-2015《配电线路脚扣》要求，承载后无永久变形

	
	
	材质
	高摩擦力防滑橡胶

	
	
	硬度
	邵氏硬度60±5

	
	
	环境性能
	耐磨、耐低温、耐老化，适配户外复杂工况

	
	
	粘接性能
	与金属基体粘接牢固，无脱胶风险

	
	
	摩擦性能
	摩擦系数满足登杆防滑安全要求，湿态、低温工况下防滑性能不失效

	6
	焊接及连接辅材
	焊接材料
	气体保护焊专用焊丝，适配碳钢与不锈钢焊接工况

	
	
	紧固件
	采用不锈钢或镀锌标准件，规格与各连接部位匹配

	
	
	防锈材料
	配套防锈底漆与面漆，用于焊接部位及金属构件防腐封闭

	
	
	质量要求
	焊缝均匀饱满，无虚焊、裂纹、气孔等缺陷；涂层附着力良好

	
	
	倒钝处理
	配套打磨、倒钝耗材，确保所有边缘、尖角全部做倒钝处理，无划手、割伤风险

	
	
	涂层要求
	表面涂层附着力良好，无起泡、流挂、露底等缺陷

	
	
	功能
	提升装置户外使用寿命与使用安全性


[bookmark: _Toc1528][bookmark: heading_3]3　供应商资质要求
报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。
所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受汕头供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。

